ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОСЕНСОРНОЙ ЛЕНГМЮРОВСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИАЦЕНОВ
Кукоба Е.А., Рожицкий Н.Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
61166, Харьков, пр. Ленина,14, лаборатория "Аналитическая оптохемотроника",
E-mail: rzh@kture.kharkov.ua
In this work we have proposed method of polyacenes detection based on electrogenerated chemiluminescence. Polyacenes are extracted from water by benzene and toluene and are transferred into aprotic solvents from which the Langmuir-Blodgett films are formed on the surface of working electrode. Use of Langmuir-Blodgett technology allows improvement of method of polyacenes ECL detection and conduction of assay in aqueous media.

Введение
Актуальность определения в окружающей среде полиаценов, большинство из которых являются канцерогенными веществами, возрастает вместе с ростом числа автомобилей на улицах городов. В Украине эта задача является еще более актуальной из-за большого количества коксохимических производств и низкого качества моторных топлив. Определение полиаценов затрудняет то обстоятельство, что они не растворяются в воде, а пребывают в ней в виде наноразмерных частиц. В своё время нами был предложен основанный на электрогенерированной хемилюминесценции (ЭХЛ) метод определения полиаценов в воде. Полиацены экстрагировали из воды бензолом или толуолом и переносили в апротонные растворители, где и регистрировали их ЭХЛ [1]. Использование технологии Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) позволяет усовершенствовать ЕХЛ метод определения полиаценов за счет перевода их из анализируемого объёма в ЛБ монослои на поверхности электрода-сенсора и проведения анализа в водной фазе.
Сущность работы
Для формирования монослоев на поверхности электродов-сенсоров использовалась ЛБ-ванна типа LT-102 (рис. 1). Поверхностная структура полученных монослоев контролировалась на наноуровне атомно-силовым микроскопом NT-206. Аналитические исследования проводились при помощи ЭХЛ-анализатора ЭЛАН-3Д (рис. 2).

Рис. 1	Рис. 2

Проведенные нами ЭХЛ-исследования ЛБ-монослоев на основе полиметилметакрилата (ПММА) с включенными в них модельными полиаценами (рубрен, 9,10-дифенилантрацен) [2] продемонстрировали возможность включения до (1÷2)∙1014 см-2 молекул полиаценов в матрицу из ПММА без нарушения ее упорядоченности. Такое предельное количество соответствует (1,7÷3,3)∙10-10 молей полиаценов в анализируемой пробе. При этом аналитический сигнал (фототок ЭХЛ) превышает шум в 16 тысяч раз, что позволяет адекватно уменьшить количество полиаценов в пробе.
Как видно из приведенной на рис. 3 зависимость аналитического сигнала от количества ЛБ-слоев для модельной системы на основе рубрена, максимальная чувствительность достигается при количестве ЛБ слоев - от одного до трех. Проведенные на модельных системах исследования позволили определить оптимальные условия определения полиаценов: материал электрода-сенсора – ITO с удельным сопротивлением не более 30 Ом/см2; поверхностное давление при нанесении монослоев - 14÷16 мН/м; сореагент – 10мМ трипропиламина или тетрафенилбората натрия; фоновый электролит – 0,1М перхлората натрия.

Рис. 3. Зависимости максимумов токов электролиза и соответствующей эмиссии ЭХЛ (фототок) неподвижного электрода из ITO (SІТО=75мм2), покрытого ЛБ-монослоями с инкорпорированным рубреном, от количества монослоев. Растворитель - H2O; сореагент – 10мМ трипропиламина; фоновый электролит - 0,1М LіClO4; V=100мВ/с; UФЭУ=1400В.
Выводы
Полученные на модельных систмах экспериментальные результаты подтвер-ждают значительное увеличение чувстви-тельности электрохемилюминесцентного определения полиаценов за счет исполь-зования предложенной микросенсорной ленгмюровской технологии. Исследо-ванная технология может быть исполь-зована в высокочувствительных ЭХЛ-сенсорах, позволяющих определять полиацены при их содержании в анализируемой пробе в интервале 10-10- 10-13 молей. Предложен вариант конструкции такого сенсора с исполь-зованием модифицированной прово-дящим алмазоподобным покрытием вспомогательного электрода.
Данная работа выполнена по программам международных проектов 4495 и 5067 Украинского научно-технологического центра, руководитель – проф. Рожицкий Н.Н.

Список литературы:
1. Rozhitskii, N.N.; Belash, E.M.; Borzenko, O.V. Conf. on Analytical Chemistry "Electrochemical analysis", Leipzig, 1991, 35.
2. Zholudov, Y.; Snizhko, D.; Kukoba, A.; Bilash, H.; Rozhitskii, M. Electrochimica Acta 2008, 54, 360.