РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВОЛОКОН С РАЗЛИЧНЫМ ПРОФИЛЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

Филипенко А.И., Малик Б.А., Селенкова Н.П.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина, каф. ТАПР, тел. (057) 702-13-16

E-mail: nata-selenkova@km.ru 

The problem of control of geometrical parameters of cascade fibers are considered. The technique of definition of a site of the connecting plane between various sites of fibers is offered. The geometrical sizes of each site need to be supervised to within 1 micrometer. It will allow to reduce additional losses of communication of various components. Program and hardware processing of images is applied to finding of operational information about multi-mode and single-mode fibers. Results of supervision are processed by the device on the basis of the personal computer with use of the software of MatLab.

Введение

При реализации оптоволоконных линий связи часто возникает необходимость согласования оптоэлектронных компонентов с различными поперечными сечениями излучающей и принимающей областей и различными числовыми апертурами [1].

Вариантом такой задачи может быть соединение одномодового (ОВ) и многомодового волокон (МВ) или излучателей и фотоприемников с волокнами различных типов [2]. Одним из методов такого согласования является создание каскадных волокон, в которых линзовое волокно и несколько участков градиентных волокон интегрировано в одномодовое волокно. 

Точность местоположения соединительной плоскости между двумя секциями волокна очень важна для полного преобразования информации с минимальными потерями. При ошибках в длине какого-либо участка МВ первоначально рассчитанные параметры преобразования  достигнуты не будут. Геометрические размеры каждого участка нужно контролировать с точностью до 1 микрометра, что позволит уменьшить дополнительные потери связи различных компонентов [3].

Теоретически, для обеспечения хорошей связи может быть спроектирована идеальная каскадная волоконная структура. Однако технические ошибки во время производства влекут за собой дополнительные потери и ухудшение связующих характеристик. В каскадном волокне каждая область имеет свою определенную функцию, такую как фазовое преобразование, преобразование размера, преобразование профиля. Для улучшения связующих характеристик и учитывая технологические особенности изготовления компонентов, стоит задача разработки новых методов контроля геометрических параметров каскадных волокон, обеспечивающие возможность свободного доступа инструмента в рабочую зону.

Результаты исследований

Технологический процесс изготовления каскадного волокна включает в себя скалывание торцов МВ и ОВ, соединение МВ и ОВ, контроль соединяющей  плоскости P между волоконными участками,  скалывание МВ к длине L, относительно плоскости P    (L – длина, которая дает желаемый эффект соединения). При необходимости интеграции какого-либо участка МВ или линзового наконечника в одномодовое волокно шаги изготовления можно повторить. Максимальная связующая эффективность такого компонента составляет около 60%, а ошибка длины участка МВ в 10 микрометров будет изменять результат примерно на 2% потерь по сравнению с идеальным исполнением, благодаря неполному превращению эллиптических модальных полей. Если каскадное волокно, состоящее из двух и более секций, интегрировано в одномодовое волокно, то потери связи накапливаются из-за неточности длины каждой секции. 

Исследования показали, что определение местонахождения соединительной плоскости со временем становится актуальнее, так как потери волоконного соединения становятся ниже. Соединяющие потери в настоящее время могут составлять 0,03 дБ. При традиционном подходе для нахождения соединительной плоскости в волокне необходимо использовать микроскопы с высоким разрешением. 

В исследовании Хайбара [4] для оценки геометрических параметров соединительная плоскость наблюдается под микроскопом с увеличением 360X. Однако расстояние между волокном и объективом в микроскопах высокого разрешения очень мало, как правило, менее 5 мм.

В производстве каскадного волокна, процедура скалывания требует большого пространства, когда расстояние между волокном и обьективом должно быть более 4 см.  Следует отметить, что большие рабочие расстояния обычно предопределяют меньшее увеличение в контролирующей системе из-за ограничений оптики, а соединительная плоскость не может наблюдаться непосредственно, так как разрешение недостаточно высоко. Метод определения положения соединительной плоскости с большим рабочим расстоянием (> 40 мм) и с низким увеличением (<8X) контрольной системы является ключом к улучшению процесса изготовления каскадных волокон.

Предлагаемый метод контроля для наблюдения соединительной плоскости использует явления интерференции. Последующая обработка интерференционной картины позволяет идентифицировать местоположение стыка. При 40-мм рабочем расстоянии, требуемом современным производством, интерференция световых лучей через волокно существенно увеличивается. В таких изображениях можно наблюдать различия между интерференционными полосами в многомодовых и одномодовых волокнах. Интенсивности и количество интерференционных полос в этих двух секциях волокна будут различными, что позволяет определить местоположение соединительной плоскости. Для получения информации о разнице в изображениях была разработана программа моделирования.

Так как на количество, положение и интенсивность интерференционных полос могут влиять размеры волокна, мощность света и расположение фокальной плоскости, то необходим учет этих трех факторов для получения удовлетворительного изображения [5]. 

Учитывая закон Снеллиуса было проведено моделирование хода лучей через одномодовое (рис. 1) и многомодовое (рис. 2) оптические волокна.

[image: image1.png]fEKele): folulinn g WNHHMHHNMO&





Рисунок 1 – Прохождение лучей в оптоволокне с сердцевиной диаметром 10 мкм

[image: image2.png]4LO0MO0I T KeHIIredMod





Рисунок 2 – Прохождение лучей в оптоволокне с сердцевиной диаметром 50 мкм

Программная и аппаратная обработка изображений применяется для нахождения оперативной информации о МВ и ОВ участках. В оптимальной позиции фокальной плоскости будут существенное различие между двумя составными частями волокна. Для работы реальной системы контроля разница между изображениями должна быть достаточно большой.  При  длине волны светового пучка 650-нм и фокальной плоскости, изменяемой от 0 до 150 мкм (шаг=1 мкм), программа моделирования волоконно-интерференционной картины определяет различия между ОВ и МВ участками в каждой фокальной плоскости. Хороший результат может быть получен, когда фокальная плоскость находится на расстоянии X=80 мкм (рис. 3) Этой информации достаточно для программы контроля различий на двух участках волокна. 

Результаты  наблюдения обрабатываются устройством на основе ПК с использованием программного обеспечения MatLab. При экспериментальной проверке метода применяются такие же процедуры, как и в программе моделирования. Вместо фокальной плоскости, используемой в программе моделирования, фокальная плоскость ПЗС-фотоприемника теперь перешла в положение трехкоординатного движения. Как предполагалось в моделировании, экспериментальные изображения охватывают перемещение положения фокальной плоскости в диапазоне X=60-80 мкм (рис. 3,4).

Изображение соединения двух разнотипных оптических волокон загружается в память программы обработки. Качество изображения и ее разрешающая способность напрямую влияют на точность расчетов. Загрузка изображения неразрывно связана с дискретизацией изображения по пространственным координатам x, y  и квантованием значения яркости в каждой дискретной точке. 

[image: image3.png]TPHK HHTEHCHBHOSTH HHTEPSePEHUMOHHOM K3pTHHSI Nepeo 4acTd O

Flsniep uaotpaxern s HiKpoveTpa:

Orcpers.
= e

o]

Hacrpofiti | Buicora: 200

Paccrontuie 40 noawls & Mikporerpa: 119

m—

TPaBUK HHTEHCHBHOCTH WHTepBEPEHUONHOT K3pTiAe BTpOft HacT O





Рисунок 3 - Результат моделирования на расстоянии фокальной плоскости X=60мкм

[image: image4.png]TPaBUK HTEHCHEHOCTH W e EpEHILOHHO KPS 2P0 HacTi OB

Flsniep uaotpaxern s HiKpoveTpa:
e

Orcpers.
Do

Pacier

Hacrpofiti | Buicora: 200

PaccTontuie 40 noawl & Mikporerpa: 133

TPaBUK HTEHCHEHOCTH WTepBEPEHUONHOT KPS BTOpOf HacT O





Рисунок 4 – Результат моделирования на расстоянии фокальной плоскости X=80мкм

Сравнивая результаты моделирования (рис. 1, 2) и обработки зображений (рис. 3, 4) можно предположить о достаточной корреляции полученных результатов, что позволяет использовать их для определения местоположения стыка оптических волокон с различными физическими параметрами.

Поиск места соединения двух оптических волокон происходит пошаговым сравнением двух смежных интерференционных картин, при котором определяются координаты пиков оптической интенсивности и их максимальная амплитуда. Прыжок количества совпадений и максимальной разницы по амплитуде интенсивности является точкой перехода между двумя волокнами.

Выводы

Результаты обработки изображений, позволяют с точностью 1 мкм определить границы соединения компонентов каскадных волокон при разрешающей способности, которую может обеспечить ПЗС матрица и оптическая система с восьмикратным увеличением. Такие параметры системы для изготовления каскадных волокон вполне устраивают  требованиям технологии.

Список литературы:

1. Мировицкая, C.Д. Контроль геометрических и оптических параметров волокон [Текст] / C.Д. Мировицкая, Л.П. Лазарев – М.: Радио и связь, 1988 – 280 с. 

2. Филипенко А.И., Контроль геометрических параметров каскадных оптоволоконних структур [Текст]: / Филипенко А.И., Малик Б.А., Селенкова Н.П., Гончар В.В.//  Восточно-Европейский журнал передових технологий – 2012. – №3/5(57). – C.28-31

3. Филипенко А.И., Определение геометрических параметров каскадных волокон [Текст]: / Филипенко А.И., Малик Б.А., Селенкова Н.П. //. Вестник национального технического университета «ХПИ», – 2011. – №58. – C.161-165

4. T. Haibara, Monitoring method for axis alignment of single-mode optical ﬁber and splice-loss estimation [Text]: / T. Haibara, M. Matsumoto, T. Tanifuji, and M. Tokuda – Opt. Lett., – vol. 8, no. 4, Apr. 1983 – pp. 235–237.

5. M. Ohashi, Mode coupling at arc-fusion splices in graded-index ﬁbers [Text] / M. Ohashi, K. Kitayama, and S. Seikai – IEEE J. Quantum Electron., - vol. QE-18, no. 2 – Feb. 1982 – pp. 274–277.

