ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИМПУЛЬСНОЙ

ДАЛЬНОМЕТРИИ В БЕЗОПАСНОМ ДЛЯ ГЛАЗ ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН

Мачехин Ю.П., Старчевский Ю.Л., Цимкаленко П.А., Колесникова Ю.Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

61166, Харьков, пр. Ленина 14, каф. ФОЕТ, тел. 702-14-84

E-mail: starchevskiy@yahoo.com

This paper is devoted to the prospects of developing for pulsed emitters for range finding in eye-safe wavelengths band. Are showed the problems of  applying 1,54 wavelengths band. Are considered the lasers on the glass and crystals with LED and lamp-pumped, and lasers with Raman shift. Attention is paid to the prospects of development ranging from the use of picosecond and femtosecond laser pulses.

Введение

Известно, что спектральная область ~1.5 – 1.6 мкм привлекает разработчиков различных лазерных приборов по целому ряду причин. Прежде всего, это – относительная безопасность излучения для зрения. Допустимая в полуторамикронной области плотность энергии, облучающей роговицу глаза, на 5 порядков превышает соответствующие значения для видимой и ближней ИК областей спектра. Такая особенность связана с подходящим коэффициентом поглощения полуторамикронного излучения водой, содержащейся в прозрачных тканях глаза, и связанной с этим невозможностью поражения чувствительной сетчатой оболочки глаза [1].

Цель работы установить принципы построения лазерных излучателей полуторамикронного диапазона и возможности их эксплуатации, а также направления дальнейших исследований для улучшения характеристик излучателей в составе измерительных систем.

1.  Излучатели для генерации в полуторамикронном диапазоне на стёклах и кристаллах

В настоящее время существуют производители Yb-Er стёкол в Украине, России и за рубежом, выпускающие активные элементы для диодной и ламповой накачки. Также выпускаются готовые промышленные образцы дальномеров на стёклах. Однако возможности таких дальномеров ограничены низкой теплопроводностью лазерных стёкол, что не позволяет увеличивать мощность и частоту генерации импульсов. Расширение лазерного пучка линзами для снижения тепловой нагрузки приводит к нарушению одномодового режима работы. Применение систем охлаждения и термостабилизации значительно повышает стоимость изделий. Поэтому активно ведутся работы по поиску альтернативных принципов построения лазерных излучателей.

Один из путей совершенствования излучателей – использование кристаллических активных элементов, поскольку кристаллы имеют заведомо лучшую теплопроводность, чем стёкла, и теоретически могут работать при больших мощностях генерации лазеров. Существует целый ряд кристаллических материалов для активных элементов полуторамикронного диапазона: YAG, Y2SiO5, Ca2Al2SiO7, YVO4. Однако использование кристаллов приводит к трудностям иного характера. КПД генерации всех перечисленных материалов не превышал нескольких процентов и на порядок меньше аналогичных лазеров на стекле, кроме того, у кристаллов выше порог генерации и кристаллы дороги [1]. В результате промышленные образцы дальномеров на кристаллах с непосредственной генерацией в полуторамикронной области практически отсутствуют.

Другой путь совершенствования излучателей – применение светодиодной накачки вместо ламповой, что позволяет поднять КПД излучателя с нескольких процентов до 15-20%. При этом необходимо учитывать сильную зависимость параметров светодиодов накачки от температуры. Существующие дальномеры с применением светодиодной накачки работают в ограниченном температурном диапазоне либо используют сложные системы термостабилизации. Кроме того, мощные диоды накачки с длиной волны излучения 980 нм пока ещё дороги и уступают лампам по этому показателю. Лампы накачки имеют меньший ресурс работы по сравнению со светодиодами, поэтому при выборе вида накачки необходимо принять во внимания условия эксплуатации излучателя. Если излучатель эксплуатируется в составе мобильного объекта в сложных погодных условиях с большими перепадами температур и используется сравнительно редко, то предпочтение часто отдаётся ламповой накачке. В то же время, если излучатель работает в помещении и используется постоянно, то лампы с ограниченным сроком службы приходится часто менять, поэтому более предпочтительной оказывается светодиодная накачка.

2.  Излучатели для генерации в полуторамикронном диапазоне на стёклах и кристаллах с использованием вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР)

ВКР-лазеры для дальномеров на 1,54 мкм выпускаются как на территории СНГ, так и за рубежом. Широкое применение лазерных излучателей на ВКР-преобразовании с длиной волны 1,54 мкм обусловлено тем, что за основу берётся хорошо отработанная конструкция неодимовых лазеров на длине волны 1,06 мкм, в которую вносится ряд изменений. На оптические элементы наносятся соответствующие просветляющие покрытия с достаточной лучевой прочностью. Система накачки и большая часть механических элементов конструкции ВКР-лазера на 1,54 полностью повторяет конструкцию соответствующего лазера на 1,06 мкм.

Известно, что наиболее эффективно ВКР-преобразование на 1,54 мкм происходит в кристаллах Ва(NO3)2 и KGd(WO4)2 при их накачке излучением 1,319 мкм и 1,351 мкм соответственно (переход иона неодима 4F3/2 → 4I13/2). Интенсивность линий излучения этого перехода будет более слабой, чем интенсивность излучения основного перехода с длиной волны 1,06 мкм при прочих равных условиях. Использование в качестве активного элемента материала, обладающего помимо осуществления генерации лазерного излучения на выбранном рабочем переходе свойствами ВКР-преобразования позволяет существенно уменьшить пороги ВКР-преобразования до 0,15 - 0,25 ГВт/см2, увеличить КПД генерации на длине волны первой стоксовой компоненты за счет уменьшения потерь и увеличения эффективной длины преобразования [2]. Существуют различные схемы размещения ВКР-кристалла, при этом предпочтение отдаётся многопроходным и внутрирезонаторным схемам.

В целом ВКР-лазеры позволяют использовать все преимущества кристаллических активных элементов и эффективную диодную накачку, что способствует расширению их номенклатуры. В то же время применение дополнительных резонаторов на 1,54 мкм и ВКР-кристаллов приводит к увеличению потерь и снижению мощности генерации на 1,54 мкм. Поэтому ВКР-лазер на 1,54 мкм проигрывает аналогичному лазеру на 1,06 мкм по мощности и массогабаритным характеристикам.

3. Пикосекундные и фемтосекундные излучатели для генерации в полутора-микронном диапазоне

Один из подходов снижения опасности лазерных систем и повышения эксплуатационных характеристик заключается в сокращении длительности импульса излучения и энергии при сохранении его дальности распространения. Такой подход стал возможен благодаря появлению современных пикосекундных и фемтосекундных лазерных излучателей, применение которых в лазерной локации сейчас активно исследуется. Наносекундные излучатели мобильных дальномеров генерируют импульсы мегаваттной мощности. Филаментация в атмосфере с интенсивным поглощением излучения начинается при гигаваттных мощностях [3]. Таким образом, существует возможность построения дальномеров с новыми видами излучателей генерирующих более короткие и мощные импульсы, чем применяемые сейчас наносекундные импульсы мегаваттной мощности. Несмотря на большое количество публикаций, промышленные образцы таких дальномеров пока отсутствуют. Это связано с высокой чувствительностью пикосекундных и фемтосекундных импульсов к метеоусловиям. Сокращение длительности импульса приводит к расширению его спектра, поэтому при создании лазерного излучателя необходимо, чтобы спектр излучения попадал в окно прозрачности атмосферы (имеющего поглощение менее 0.2 дБ/км) 1520-1600 нм [4]. Такой ширине спектра соответствует фемтосекундная длительность импульса.

Повышение мощности импульса приводит к увеличению опасности для глаз, поэтому при распространении импульса в атмосфере желательно, чтобы его интенсивность была как можно меньше, поскольку это снижает вероятности поражения глаз и обнаружения факта облучения на объекте локации. Также желательно, чтобы интенсивность вернувшегося импульса от объекта локации и его длительность были в пределах динамического диапазона регистрирующих фотоприёмных устройств.

Для реализации описанного принципа можно использовать аналогичный подход, успешно применяемый для усиления чирпированных импульсов [5]. Фемтосекундный импульс перед излучением в атмосферу пропускается через линию задержки с большой дисперсией групповой скорости, в которой он становится чирпированным, а его длительность сильно увеличивается (на 4 порядка). Соответственно снижается пиковая мощность. После возврата от объекта локации  импульс снова пропускается через линию задержки, имеющую ту же дисперсию групповых скоростей, но противоположного знака. В результате чирп компенсируется и импульс приобретает первоначальную ультракороткую длительность.

Выводы

В заключение отметим, что для эксплуатации лазерных систем в различных погодных условиях нужны дальномеры, работающие как минимум на двух длинах волн. При благоприятных погодных условиях целесообразно использовать безопасные для глаз излучатели с длиной волны 1.54 мкм. Во время снижения метеорологической дальности видимости переходить на излучатели с длиной волны 1.06 мкм и использовать защитные фильтры для глаз.

В настоящее время наиболее удобными в производстве и эксплуатации являются дальномеры на 1,54 с ВКР-лазерами, поскольку они позволяют сохранить практически технологическую базу и легко встраиваются в изделия, для которых они предназначены. В связи с этим являются актуальными проблемы совершенствования оптических элементов ВКР-лазеров.

Перспективными являются дальномеры на основе пикосекундных и фемтосекундных лазеров, поскольку они могут быть более безопасными и работать на большие дальности за счёт увеличения динамического диапазона регулировки мощности и длительности облучения по сравнению с наносекундными мегаваттными лазерами. Промышленные образцы таких дальномеров пока отсутствуют. Поэтому необходимы дополнительные исследования физических принципов формирования фемтосекундных импульсов и распространения их в атмосфере в различных метеоусловиях.

Список литературы:

1. Сверчков С.Е. 1.5 мкм иттербий-эрбиевые лазеры с диодной накачкой – элементная база и генерационные возможности: Диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических наук: 01.04.21. – Москва, 2005. – 238 с.

# 2. Пат. 2115983 Россия, МКИ H01S3/30. Импульсный твердотельный лазер с преобразованием длины волны излучения на вынужденном комбинационном рассеянии: Н.С. Устименко, Н.В. Гулин. – 97115538/25; Заявл. 1997.09.18; Опубл. 1998.07.20, Бюл. №20. - 6 с.

3. Силаева Е.П. Филаментация фемтосекундного лазерного импульса в атмосфере в условиях когерентного рассеяния в водном аэрозоле: Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук: 01.04.21. – Москва, 2010. – 130 с.

4. S. Bloom, E. Korevaar, J. Schuster, and H. Willebrand. Understanding the performance of free-space optics. Journal of Optical Networking. -  2003. - Vol. 2, Issue 6 - pp. 178-200.

5. Крюков П.Г. Лазеры ультракоротких импульсов. Квантовая электроника. – 2001. - №2. – С. 95-119.