Роль зазора между зондом и объектом в СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОВОЛНОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Гордиенко Ю.Е., Ларкин С.Ю., Чхотуа М.С.Е.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Харьков, пр. Ленина, 14, 61166, Украина

тел.: (057) 702-13-62, е-mail: mepu@kture.kharkov.ua
Influence of sample-tip distance on the fundamental signals in scanning microwave microscopy is mainly disproportional; it is shown in experimental researches. Also it depends on sample electro-physical parameters, and aperture geometry. That’s why the most of scanning microwave microscopy analysis of different objects is mostly illustrative and requires additional image reconstruction. For reconstruction algorithm formation the establishing of physics of near-field interactions with sample-tip distance is necessary.

Введение. На современном этапе сканирующая микроволновая микроскопия (СММ) в основном представлена вариантом, базирующимся на использовании сканирующих ближнеполевых зондов [1]. В этом наблюдается ее аналогия с туннельной (СТМ) и атомно-силовой (АСМ) микроскопией. Среди отличий фигурирует возможность работы в бесконтактном режиме. При этом величина зазора между острием зонда и объектом устанавливается в соответствии со спецификой формируемого изображения. Например, для разделения вклада в изображение неровности поверхности и неоднородности распределения каких-либо электрофизических свойств объекта необходимо сканирование при нескольких отличающихся значениях зазора. Таким образом, в частности, реализуется прогнозируемое преимущество СММ перед СТМ и АСМ – многопараметровость диагностики и возможность томографии.

Как показывают экспериментальные исследования [2], зависимость фундаментальных сигналов сканирования в СММ  от величины зазора имеет  существенно нелинейный характер. Поэтому результаты большинства исследований объектов с помощью СММ носят иллюстративный характер, а получаемые изображения необходимо реконструировать. 

Из всех вариантов ближнеполевых зондов в СММ наиболее широкое применение получили резонаторные зонды (РЗ), имеющие коаксиальную апертуру [3].

Для построения соответствующих алгоритмов реконструкции необходимо в первую очередь установить физику процессов взаимодействия ближнеполевых СВЧ резонаторных зондов с объектом при наличии зазора. Следующим после этой части шагом может быть придание аналитического вида зависимостям фундаментальных сигналов от величины зазора с целью постановки корректного решения обратной задачи.

Целью данной работы является установление основных закономерностей влияния зазора между РЗ и объектом на сигналообразование в СММ.

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

– количественно исследовать зависимость распределения СВЧ-поля в системе РЗ-объект от величины зазора при различной форме острия зонда;

– найти зависимость от зазора добротности РЗ и его фундаментальных сигналов при сканировании;

– дать физическую интерпретацию полученных зависимостей и оценить возможность решения обратных задач, необходимого для реконструкции изображений.

Основная часть. Экспериментальная практика и детальный теоретический анализ показывают, что все известные СВЧ-сигналы сканирования в СММ выражаются через следующий набор параметров РЗ:  рабочее значение ненагруженной добротности Q​; относительное ее изменение при сканировании – ; изменение резонансной частоты при сканировании – . Эти параметры и выделяемые в таком виде сигналы сканирования целесообразно называть фундаментальными. На практике выделяют значение нагруженной добротности, зависящее еще и от коэффициентов связи РЗ с волноводным трактом.

Использование фундаментальных сигналов сканирования Q, Q/Q, f/f  позволяет осуществить общие оценки при оптимизации СВЧ датчика в СММ по различным критериям с учетом свойств РЗ. В качестве РЗ в работе использовался конусный четвертьволновой коаксиальный резонатор с размерами R1=1,9мм; R2=8мм; R1t=25мкм; R2t=600мкм, описанный в работе [4]. Ненагруженная добротность такого РЗ без объекта составляет величину 2060 на резонансной частоте 7,9 ГГц.

В работе, в первую очередь установлен характер и особенности распределения СВЧ поля в апертуре вдоль оси Z системы. На вставке рис.1  показано найденное исходное распределение в отсутствии объекта. Введение объекта в апертуру с различным зазором существенно усложнит характер этого распределения.

Напомним, что как следует из наших предыдущих работ [5] и исследования других авторов полное поле локализуется в объекте под острием преимущественно в виде нормальной компоненты (Еz) при сферическом острие и перераспределяется между нормальной и тангенциальной (Еr) компонентами при плоскоконусном острие.

	[image: image1.jpg]En(z), VIm






	Рисунок 1 – Осевое распределение полей в апертуре РЗ при различной величине зазора, для сферической (1, 2, 3 – сплошная линия) и плоской (4, 5, 6 – пунктирная линия) форм острия; 1, 4 – hz=1мкм; 2, 5 – hz=5мкм; 3, 6 – hz=10мкм


Максимум тангенциальной компоненты смещается к периферии острия так, что распределение поля приобретает трубчатый характер. С увеличением радиуса плоской части острия провал распределения поля  под зондом увеличивается.

Этот физический аспект накладывает отпечаток на зависимость распределения поля от величины зазора в виде увеличения его напряженности в зазоре при плоской форме острия. В целом же, следует отметить сильное ослабление поля в объекте зазором и наличие переходной области распределения на границе зазор-объект, протяженность которой зависит от диэлектрической проницаемости объекта.

Сложный характер распределения СВЧ поля в зазоре обусловлен также спецификой распределения ближнего поля в области острия зонда, и не предполагает простого прогнозирования зависимостей фундаментальных сигналов от величины зазора. Потому использование численных оценок величины поля для расчета этих сигналов не является перспективными подходом. Как уже говорилось, более точные данные можно получить непосредственно из оценок собственных значений волнового числа рассматриваемой системы.

В частности, на рис. 2 приведены зависимости изменения частоты исследуемого зонда f/f от зазора при различных значениях электрофизических параметров ( и tg) полубесконечного объекта. Ход их соответствует известным экспериментальным данным. Хорошее соответствие с экспериментальными результатами свидетельствует об адекватности используемой модели. 


Обращает на себя внимание экспериментально установленный и теоретически подтвержденный двумя приемами оценок физический факт резкого изменения фундаментального сигнала f/f в области малых зазоров (hZ<<R1t).

	[image: image2.jpg]Af/f

0,008

0,007

0,006

0,005

0,004

0,003

0,002

0,001

) e=12, tgé=1

) e=12, 1g6=0,01
) e=6, tgd=1
)
)
)

1
-- (2
—3
- = (4)s=61g5=0,01
(5) e=2, tgs=1
(6) =2, tg5=0,01






	Рисунок 2 – Зависимость фундаментального сигнала f/f от величины зазора зонд-образец


На рис. 3 представлены зависимости другого фундаментального сигнала – Q от величины зазора. Сведение о таких исследованиях в технической литературе практически отсутствуют, в частности, в сравнении с зависимостями f/f(hZ). 

Такое сравнение весьма полезно в связи с существованием необходимости установления наличия СВЧ потерь мощности через излучение в зазор. Тот факт, что изменение обоих сигналов с изменением зазора четко коррелированны свидетельствует об отсутствии вклада такого механизма в образовании фундаментального сигнала, связанного с добротностью зонда. Особо заметим, что при больших зазорах (hZ>>R1t) наблюдаются небольшие изменения обоих сигналов. При наличии излучений в зазор сигнал Q имел бы более нелинейную зависимость по сравнению с сигналом f/f.

В совокупности, представленные на рис. 3 и 4 данные несут достоверную количественную информацию о характере нелинейности фундаментальных сигналов сканирования в СММ от величины зазора в широком диапазоне его изменения, а также для практически важного интервала изменения  и tg объектов. Плавный характер зависимостей позволяет предполагать возможность их корректной аналитической интерпретации. Это весьма важно, как для решения обратной задачи при реконструкции изображений в СММ, так и для исследования возможности постановки модуляционного (с помощью модуляции зазора) метода повышения контрастности СММ изображений.

	[image: image3.jpg]z,um

300






	Рисунок 3 – Зависимость добротности от величины зазора зонд образец при различных значениях tgδ (сплошная линия) и от величины tgδ при различных значениях hz (пунктирная линия)


Выводы. Влияние зазора между зондом и объектом в СММ проявляется физически в резком скачке распределения осевого ближнего поля, ослабляющем его проникновение в объект.

Зависимость фундаментальных сигналов от величины зазора является существенно нелинейной. Основное убывание величины обоих сигналов происходит при малых зазорах в связи с одновременным ослаблением поля, как за счет зазора, так и в связи со спецификой его распределения по оси системы.

Количественные оценки этих факторов, выполненные для различных форм острия зонда, могут быть полезны для проектирования зондов. Сами зависимости легко аппроксимируются аналитическими соотношениями, что позволяет однозначно решать обратные задачи для реконструкции изображений.

Список литературы:

1. S. Anlage, V. Talanov, A/ Schwartz: Principles of Near-Field Microwave Microscopy. Electrical and Electromechanical Phenomena at the Nanoscale, Volume 1, edited by S. V. Kalinin and A. Gruverman (Springer-Verlag, New York, 2007, ISBN: 978-0-387-28667-9), p. 215-253.

2. D. Xiang, C. Gao. Quantitative complex electrical impedance microscopy by scanning evanescent microwave microscope. Materials Characterization №48, 2002, p. 117–125.

3. Гордиенко Ю.Е., Петров В.В. Полетаев Д.А. Свойства четвертьволнового коаксиального СВЧ измерительного преобразователя для диагностики материалов. Радиотехника, 2008, №154, с. 61-68.

4. Гордиенко Ю.Е., Ларкин С.Ю., Яцкив А.М. Ближнеполевой СВЧ датчик на основе конусного коаксиального резонатора. «Радиотехника»,  № 159, 2009.

5. Gordienko Y.E., Larkin S.U., Prokaza A.M. Electromagnetic properties of resonator microprobe for the scanning microwave microscopy. Telecommunication and Radio Engineering. – 2011. – Vol. 70, № 15. – Р. 1333–1342.

