ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ АКУСТОМАГНИТНЫМ МЕТОДОМ.
Бондаренко И.С., Бондаренко С.И.

Научный руководитель - д.т.н., проф. Аврунин О.Г.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники
(61166, Харьков, Украина, пр.Науки14, каф.Биомедицинской инженерии

тел. (057) 702-13-64)
e-mail: igor.bondarenko@nure.ua
The technique and results of experiments on the registration of magnetic nanoparticles in a colloidal solution using the combined effect of ultrasound and a constant magnetic field are presented. The possibility of using this technique to control the content of magnetic nanoparticles in a biological environment is discussed. The proposed work is aimed at solving one of the problems arising in the implementation of targeted drug delivery to the pathological area of ​​the human body. This problem is operational (i.e., in a short time) ensuring the high accuracy of the in vivo determination of drug concentrations in the target area.  
Введение. В современной медицине все более широкое распространение приобретают исследования и применения новейших научных достижений в области физических свойств материалов,  биологической химии, средств регистрации процессов в живом организме и хирургических инструментов. К ним относятся наноматериалы, фармацевтические препараты, способные восстанавливать иммунитет, целевая доставка лекарств в заданный отдел организма, дистанционные цифровые методы регистрации процессов в организме и проведения хирургического вмешательства, лазерные, ультразвуковые и лучевые хирургические инструменты [1-4].До настоящего времени одним из известных принципов целевой доставки лекарств является их объединение с магнитными наночастицами (МНЧ) [5]. 
Цель работы. Целью данной работы явилась проверка возможности регистрации МНЧ в модельной жидкости, моделирующей биологическую среду, с помощью предлагаемого нами акустомагнитного метода (АММ). Предварительные теоретические оценки возможности осуществления нового метода оказались обнадеживающими. Данная работа является первым этапом наших экспериментальных исследований АММ. В случае положительных результатов цикла исследований они могут стать научной основой для разработки в перспективе акустомагнитного томографа (АМТ).
Суть работы. В основе принципа регистрации МНЧ в жидкости, лежит осуществление перемещения всего ансамбля магнитных частиц с одинаково ориентированными векторами магнитных моментов относительно внешнего неподвижного магнитного детектора. Совокупность МНЧ создают в этом случае вне их расположения изменяющееся магнитное поле. Это поле в свою очередь возбуждает (в соответствии с законом Фарадея об электромагнитной индукции) электрическое напряжение U на детекторе в виде индукционной катушки.

В результате эксперимента была построена зависимость эффективного значения переменного напряжения (U) на катушке индуктивности от величины интенсивности (I) УЗ. При этом вектор постоянного  поля В0 был перпендикулярен к плоскости катушки. При этом получено, что напряжение (U) увеличивается пропорционально величине интенсивности (I). Это доказывает правильность теоретических представлений о процессах, происходящих в растворе с МНЧ. Таким образом, это подтверждает возможность регистрации МНЧ с помощью предлагаемого в этой работе акустомагнитного метода. 
Выводы. Разработаны методика проведения эксперимента и соответствующее измерительное оборудование, обеспечивающие регистрацию магнитных наночастиц в коллоидном растворе. Впервые экспериментально доказана возможность регистрации магнитных наночастиц (МНЧ) в коллоидном растворе с помощью совместного действия на раствор ультразвука (УЗ) и постоянного магнитного поля (ПМП).  Измерена величина возникающего напряжения в зависимости от интенсивности УЗ  и произведена оценка величины переменного магнитного поля, действующего на катушку. Полученные результаты исследований и разработки измерительной установки являются  важными для развития нового акустомагнитного метода определения концентрации МНЧ в биологической среде, альтернативного методу МРТ. 
Литература:
1.  P. Mariarty, Nanostructure materials, in Rep. Prog. Phys., 64 (2001) 297.  2. Elamir Abu Abaida Ali .Osman, Oleg Grigorovitsh. Avrunin, Mustafa O. Ali, P. Chandra Sekhar. An Attempt of Determining the Force Characteristics of Fields in Magnetic Stereotactic System // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT); Volume 1, Issue 2, November 2012. –Р.266-270. ISSN: 2319-5967 3. Аврунин О.Г. Определение закона движения хирургического инструмента в системах  магнитного стереотаксиса / О.Г. Аврунин // АСУ и приборы автоматики.–2000.– № 113. – С.18–23.  4. Аврунин О.Г., Семенец В.В. К вопросу об определении силовых характеристик поля в системах магнитного стереотаксиса// Радиотехника.– 2001.– № 117.– С.121-124.  5. Никифоров В.Н., Биомедицинские применения магнитных наночастиц, Наука и технологии в промышленности,  №1 (2011). – С. 90-99.
