УДК 621.373.826:621.378.1

м. в. самохвалов

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИЙ ГРИНА ДЛЯ Учета температурной зависимости характеристик полупроводникового лазера 
с вертикальным резонатором

При формировании современных линий связи, телекоммуникаций, центров обработки информации острой проблемой остается вопрос создания источника лазерного излучения с широкой полосой модуляции, со сверхмалыми размерами, высоким КПД и малым токопотреблением. Во многих случаях (для создания высокоскоростных передатчиков, систем параллельной обработки оптических сигналов) необходимо создание двумерных лазерных матриц. В современных системах используются источники излучения особой конфигурации — лазеры с вертикальным резонатором (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers, VCSEL), у которых направление лазерного излучения нормально к плоскости составляющих слоев. Лазер такого типа обладает многими преимуществами — малая длина резонатора (поперечный диаметр 1-20 мкм), достаточно высокая скорость модуляции, малый пороговый (рекордные показатели до единиц микроампер) и управляющий токи, излучение одной поперечной моды, круговое сечение излучаемого луча, высокая надежность, высокий КПД, широкий диапазон температур (-50 - 130(С). 

Быстрое развитие технологии и производства полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором позволило применять такие устройства в современных системах передачи данных [1– 3], а значит должно быть проведено серьезное исследование характеристик устройства, порогового тока, структуры поперечных мод, температурных свойств. Эксперименты с VCSEL показали, что частота релаксационных колебаний достигает 71 ГГц. При этом максимальная достигнутая ширина полосы модуляции для устройств с с оксидированным слоем 17 ГГц. Такое сужение полосы обусловлено внутренними процессами переноса и захвата носителей [9]. Полоса модуляции может быть расширена за счет увеличения степени легирования активной области и подавления мод высших порядков. 
У лазеров исследуемого типа (далее VCSEL) с увеличением тока начинают излучаться кратные моды [4], которые вызывают расширение оптического спектра и ограничивают применение VCSEL для высокоскоростных систем. Эта особенность VCSEL авторами работ [5], [6] объясняется эффектом пространственного выгорания дырок. Этот эффект оказывает влияние на распределение показателя преломления и усиление в резонаторе. Ввиду наличия растекания тока и сложного процесса нагрева устройства наблюдается значительная разность температур между активной областью и подложкой, что проявляется в увеличении показателя преломления [7]. Следует отметить, что эффект выжигания дыр и инжектируемые носители оказывают различное влияние на поведение поперечных мод. 

В данной работе представлен метод учета температурной зависимости лазера для модели, учитывающей распределение носителей и оптического поля внутри резонатора.

Исследуемая лазерная структура представлена на рис. 1. Ввиду того, что VCSEL имеют очень короткий резонатор, для возникновения излучения необходимо создавать зеркала резонатора с очень высокой отражающей способностью (более 99 %). Так как слои AlGaAs и AlAs, которые формируют распределенный брэгговский отражатель (РБО), обладают малой разницей показателей преломления, необходимо создание большого числа пар слоев (20 – 30 слоев) [8]. Оксидный слой обладает высоким сопротивлением, что препятствует растеканию тока за границы выходного окна контакта и повышает эффективность работы лазера. Положение оксидного окна может изменяться в пределах положения узла 1 и антиузла 5. В таблице 1 представлены параметры материалов, использованные при расчетах. Толщина выражена в микрометрах, длина волны излучения исследуемой лазерной структуры равна 980 нм. При расчетах использовалась цилиндрическая система координат. Изменение тока определяется путем решения уравнения диффузии носителей с учетом рекомбинации и диффузии носителей в активной области. Для упрощения моделирования плотность носителей в активной области вдоль оси z считается однородной. Для описания распространения излучения через различные слои структуры было решено скалярное волновое уравнение с учетом круговой симметрии основной моды. Продольное изменение показателя преломления не рассматривалось, поэтому результаты справедливы лишь для волны E(-поляризации.

[image: image1.png]2 e
PO

onazoe

SunPC

295 napu
PoC

Momyesse oo o6

Toyen
5.amen

W




Рис. 1 

Таблица 1

Параметры VCSEL


Материал
Толщина
n
Условие

24 пары РОС
GaAs
69.49
3.53



AlGaAs
79.63
3.08



GaAs
69.49
3.53


Оксидное окно
AlGaAs
63.71-x
3.08



AlAs
15.93
2.95
r < d/2


AlO

1.60
r > d/2


AlGaAs

3.08



GaAs
136.49
3.53


Резонатор
QW
5.00
3.53 + j ni
r < d/2




3.53 – j 0.01
r > d/2


GaAs
136.49
3.53


29.5 пары РОС
AlGaAs
79.63
3.08



GaAs
69.49
3.53


Подложка
GaAs

3.53


В целом показатель преломления увеличивает свое значение из-за влияния распределения инжектируемых носителей и уменьшается ввиду влияния температурного распределения [10]. 

Температурное распределение рассматривалось как непрерывное на границе между любыми двумя слоями. При этом не учитывается возможность отвода тепла через боковые, верхние и нижние границы структуры. Не учитывается температурная зависимость запрещенной зоны материалов. Тепло распространяется в двух направлениях в проводящем канале, который рассматривается как объем с некоторой начальной температурой T0. Уравнение теплопроводности можно записать в виде:


[image: image2.wmf])

,

(

1

1

2

t

r

Q

f

T

t

T

p

i

i

T

i

+

Ñ

=

¶

¶






(1)

с граничными условиями 


[image: image3.wmf]0

)

0

(

T

z

T

=

=

,
 
[image: image4.wmf]0

0

=

¶

¶

=

¶

¶

=

¶

¶

=

=

=

s

r

r

H

z

r

T

r

T

z

T

, 





где T – температура, t — время, pi — удельная теплопроводность и fi – коэффициент рассеяния i-го слоя, H — высота лазерного чипа, Qi (r,t) — теплоемкость i-го слоя. Решение уравнения выполняется путем применения функции Грина. Решение уравнения можно представить в виде


[image: image5.wmf]å

å

¥

=

¥

=

+

=

1

1

0

2

0

2

0

)

(

)

sin(

)

(

4

)

,

,

(

m

n

n

m

mn

n

r

b

J

z

a

C

s

b

J

Hs

T

t

z

r

T

,
     

     (2)

где  
[image: image6.wmf](

)

[

]

ò

ò

ò

-

+

r

=

t

h

s

n

m

i

n

m

i

i

mn

dudrdz

t

u

b

a

z

r

rQ

r

b

J

z

a

f

p

C

0

0

0

2

2

0

)

(

exp

)

,

(

)

(

)

sin(

, 






[image: image7.wmf]...

3

,

2

,

1

,

2

)

1

2

(

=

p

-

=

m

H

m

a

m

; 
[image: image8.wmf]...

3

,

2

,

1

,

=

m

=

n

s

L

n

n

,

где (n – корни J1(bns) = 0; J0 и J1 — функции Бесселя нулевого и первого порядка.

Основные источники тепла в подложке, распределенном отражателе и промежуточных слоях обусловлены электрическим нагревом. Теплоемкость рассчитывается как


[image: image9.wmf](

)

i

i

r

J

r

Q

r

=

)

(

2

,                                                                       (3)

где (i – удельное сопротивление i-го слоя.

В активной области нагрев вызван влиянием неизлучательной рекомбинации и поглощением при спонтанной эмиссии:


[image: image10.wmf](

)

(

)

[

]

,

1

)

(

)

1

)(

(

i

пор

пор

sp

sp

a

J

r

J

J

D

f

r

V

Q

h

-

-

+

´

´

h

-

=

                                            (4)

[image: image11.png]£E
22

A" BLOU FLIOHBHOHBLHA

Pagmyc, M




Рис. 2

где V(r) — разность потенциалов; (sp, (i  — внутренняя квантовая эффективность спонтанной и стимулированной эмиссии, соответственно. Здесь fsp — геометрический параметр, определяющий выход спонтанного излучения из активной области, Jпор — плотность порогового тока активной области. На рис. 2 представлено распреде​ление интенсивности ближнего поля основной моды и моды первого по​рядка, рассчитанные с учетом уравне​ния температурного баланса (кривые 1) и без такового (кривые 2). Из-за влияния температуры интенсивность основной моды уменьшается (по сравнению с кривой, рассчитанной без учета уравнения теплопроводности) — уменьшение температуры области усиления является эффективным способом подавления мод высших порядков.

Список литературы: 1. D.L. Huffaker, L.A. Graham, and .G. Deppe. Fabrication of high packaging density vertical cavity  surface  emitting  laser arrays using selective oxidation // IEEE Photon. Technol. Lett. 1996. Vol. 8. P. 596-598.2. K.L. Lear, A. Mar, K.D. Choquette and K.M. Geib. High frequency modulation of oxide-confined vertical cavity surface emitting lasers // Electron. Lett.1996. Vol. 32. P. 457-458. 3. U. Fieder and K.J. Ebeling. Top surface-emitting vertical cavity laser diode for 10 Gb/s data transmission // IEEE Photon. Technol. Lett. 1996. Vol. 8. P. 746-748. 
4. C.J. Chang-Hasnain and N.G. Stoffel. Dynamic, polarization, and transverse mode characteristics of VCSEL's // IEEE J. Quantum Electron. 1991. Vol. 32. P. 1402-1409. 5. J.W. Scott, R.S. Geels, S.W. Corzine, and L.A. Coldren. Modeling temperature effects and spatial hole burning to optimize VCSELperformance // IEEE J. Quantum Electron. 1993. Vol. 29. P. 1295-1308. 6. G.S. Wilson, D.M. Kuchta, J.D. Walker, and J.S. Smith. Spatial hole burning and self-focusing in vertical cavity surface emitting laser diodes // Appl. Phys. Lett. 1994. Vol. 64. P. 542-544. 7. W. Nakwaski and M. Osinski. Thermal properties of etched-well SEL's // IEEE J. Quantum Electron. 1991. Vol. 27. P. 1834-1841. 8. H. Anis, T. Makino and J. M. Xu. Mirror Effects on Dynamic Response of Surface-Emitting Lasers // IEEE Photonics Technology Letters. 1995. Vol. 7. N. 3. P. 232-234.9. Y. Satuby and M. Orenstein. Limits of the Modulation Response of a Single-Mode Proton Implanted VCSEL // IEEE Photonics Technology Letters. 1998. Vol. 10. No. 6. P. 760-763. 10. J.P. Zhang and K. Petermann. Beam propagation model for VCSEL's: threshold properties // IEEE J. Quantum Electron. 1994. Vol. 30. P. 1529-1536.

Харьковский государственный технический

университет радиоэлектроники                                                                      Поступила в редколлегию 27.03.99



88
ISSN 0485-8972. Радиотехника. Вып. 111. 1999

87
ISSN 0485-8972. Радиотехника. Вып. 111. 1999


_1004878366.unknown

_1004878630.unknown

_1004879333.unknown

_1004878374.unknown

_999667375.unknown

_999667377.unknown

_1004878310.unknown

_999667376.unknown

_999667374.unknown

