УДК 621.382

К НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В.И.Чумаков

Приведен анализ тепловых повреждений полупроводниковых приборов с помощью нелинейной модели. Построена модельная схема и получены выражения для временных зависимостей температуры полупроводника.

1. Введение

Возникновение нелинейных тепловых эффектов в полупроводниках и учет их при анализе процессов деградации полупроводниковых приборов составляет суть нелинейной тепловой модели (НТМ). Нелинейность обусловлена температурными зависимостями тепло- и электрофизических характеристик полупроводниковых материалов, а также учетом конечной величины скорости распространения тепла в среде. В частности, с помощью нелинейной тепловой модели можно объяснить процессы локализации тока в классической модели повреждений W-B [1]. Наиболее общая математическая формулировка НТМ основана на составлении нелинейного уравнения теплопроводности и нахождении его решения при заданных начальных условиях. Кроме того, необходимо рассмотреть конкретную схему включения полупроводникового элемента в электрическую цепь и электрический режим работы прибора.

2. Построение модельной схемы

Для построения уравнения, описывающего процесс разогрева полупроводникового образца, рассмотрим схему (рис.1), которая обычно используется при анализе теплового пробоя полупроводниковых приборов. Для анализа деградационных эффектов разделение механизмов пробоя (тепловой, электрический) важно лишь только с точки зрения их временных масштабов, поскольку электрические явления в материалах происходят, как правило, значительно быстрее, чем диффузия тепла. Поэтому будем рассматривать процессы в образце в установившемся электрическом режиме, основываясь на методике, изложенной в [2].

Пусть в приведенной схеме через сопротивление R к образцу полупроводника приложено напряжение источника e(t). Характер источника определяется следующими соображениями:

в отсутствии пробоя полупроводникового образца ток через структуру таков, что величина 
[image: image1.wmf]iG

G

u

=

 достаточно мала по сравнению с напряжением на образце 
[image: image2.wmf]d

t

E

c

u

)

(

=

, т.е. источник близок к источнику ЭДС;

в случае пробоя образца 
[image: image3.wmf]R

u

 значительно превышает напряжение на образце и источник близок к источнику тока. Здесь E(t) представляет собой напряженность электрического поля в полупроводниковом образце.

Протекание тока между контактами образца под действием приложенного напряжения описывается законом Ома 
[image: image4.wmf]R

U

i

/

=

, где величина R характеризуется резкой нелинейностью.

Рис.1

В основе электрической модели лежит представление о микроскопически неоднородном распределении электропроводности примесного полупроводника, что приводит к образованию неоднородного токораспределения в образце и, в дальнейшем, к образованию неоднородной тепловой структуры. При этом электрическая схема может быть представлена в виде рис.2.

Рис.2.

Сопротивления отдельных токовых каналов зависит от удельной проводимости материала и начального сечения канала Sk (длины токовых каналов считаем одинаковыми и равными толщине образца d):


[image: image5.wmf]d

T

S

T

k

T

k

G

)

(

)

(

)

(

s

=

.                       (1)

Выражение для элементарного тока в к-ом сопротивлении выглядит как 


[image: image6.wmf]å

å

å

+

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

i

i

G

R

k

eG

i

i

G

k

G

i

i

G

R

e

k

I

1

1

.  (2)

Элементарные сопротивления считаем равномерно распределенными по поверхности образца. Величины сопротивлений имеют пуассоновское распределение [3]. Дальнейший сценарий формирования токовой структуры определяется температурными зависимостями сопротивлений 
[image: image7.wmf]k

R

. Очевидно, что в (1) термозависимыми величинами являются как удельная проводимость 
[image: image8.wmf])

(

T

k

s

, так и сечение токового канала 
[image: image9.wmf])

(

T

S

. Из (2) получим условие роста тока в k-сопротивлении:


[image: image10.wmf]å

å

>

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

i

dT

i

dG

dT

k

dG

i

k

G

i

G

k

RG

1

.

В противном случае ток может уменьшаться, несмотря на рост температуры в среде.

3. Особенности температурной зависимости проводимости

Характер установления тепловой структуры в полупроводнике существенным образом зависит от установившейся "электрической" структуры, т.е. от механизма переноса электрических носителей в материале. Зависимость электропроводности примесного полупроводника с концентрацией доноров Nd. может быть выражена как


[image: image11.wmf]T

k

e

T

k

e

n

en

T

0

3

0

2

/

3

/

2

0

)

(

e

-

s

+

e

-

s

+

m

=

s

,     (3)

где n0 - концентрация неосновных носителей; (n - подвижность электронов [4].

Первое слагаемое в (1) определяет проводимость материала, обусловленную движением носителей во внешнем электрическом поле, а термозависимыми являются величины 
[image: image12.wmf]0

n

 и 
[image: image13.wmf]n

m

. С величиной проводимости связан такой параметр среды, как время диэлектрической релаксации 
[image: image14.wmf]s

e

t

/

a

ed

=

, где 
[image: image15.wmf]a

e

 - диэлектрическая проницаемость. Время диэлектрической релаксации характеризует возможность нейтрализации объемного заряда за счет процессов проводимости.

Второе и третье слагаемые в (1) определяют два различных вида переноса электронов между донорами. В первом случае энергия ионизации донорных атомов зависит от концентрации ионизованных доноров Ndi как


[image: image16.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

e

=

e

3

/

1

/

1

0

кр

N

di

N

d

d

.               (4)

Здесь Nкр - критическая концентрация примесей, при превышении которой полупроводник становится примесным металлом. Переход от температурной зависимости проводимости, характерной для полупроводника, к "металлической" проводимости (переход Мотта) наступает при NкрaB ( 0,2. Здесь aB - боровский радиус примеси. Значения Nкр для германия и кремния составляют соответственно 1017 и 3*1018 см-3.

Слагаемое 
[image: image17.wmf]T

k

e

0

3

/

3

e

-

s

 представляет собой прыжковую проводимость электронов. В этом случае перенос носителей осуществляется в результате туннельного перехода электронов из нейтральных атомов на ионизованные доноры. Если концентрация примеси такова, что боровские орбиты примесных атомов перекрываются, то электроны, освободившиеся в результате ионизации примеси, "обобществляются" всеми ионами примеси. События, заключающиеся в нахождении электрона вблизи одного из таких ионов, равновероятны, независимо от места расположения иона в образце полупроводника. В результате, ионы с перекрывающимися боровскими орбитами образуют центры на траекториях, которые могут связывать противоположные стороны образца.
В этом случае движение электронов под действием поля представляет собой перколяционный процесс вдоль связанных электронных траекторий, соединяющих токовые контакты, в то время как другие макроскопические области не позволяют обеспечить связности между противоположными сторонами полупроводника, а значения сопротивлений Rл областей, показанных на рис.2, определяются числом электронных траекторий, связанных в ортогональном направлении. Перекрытие боровских орбит в направлениях, ортогональных плоскости токовых контактов, объединяет электронные траектории и приводит к образованию кластеров.

Рост числа носителей и увеличение их подвижности с температурой приводит к тому, что в диапазоне от 300 К до температур плавления полупроводниковые материалы характеризуются резко возрастающей температурной зависимостью проводимости. 

Отметим, что эффект локализации токовых каналов (шнурования тока) сопровождается деформацией ВАХ полупроводникового прибора и образованием на ней участка с отрицательным сопротивлением. При этом ВАХ приобретает S-образную форму (рис.3). Важно отметить, что эффект локализации токовых каналов отличается от эффекта пинчевания тока, который имеет место в газовой плазме под действием сил давления собственного магнитного поля. Распад квазиоднородного токового канала на отдельные нити происходит вследствие перераспределения сопротивления полупроводникового образца, которое приводит к адекватному перераспределению тока в каналы с меньшим сопротивлением.

Положение рабочей точки b на участке с отрицательным дифференциальным сопротивлением является неустойчивым, поэтому ток в цепи образца будет стремиться принять значение, соответствующее устойчивым точкам I1 или I2.

Рис.3.

Процесс образования нитей тока зависит от объемной плотности подвижных носителей тока в материале, а также от диффузии в поперечном направлении. Характерный размер нити составляет величину порядка


[image: image18.wmf]s

v

dD

n

r

^

»

2

,                        (5)

где D( - поперечный коэффициент диффузии носителей, vs - дрейфовая скорость.


Неоднородность распределения  температуры в полупроводнике приводит к возникновению градиентов в скоростях переноса зарядов, что также является причиной измерений в распределении тока и усилении положительной обратной связи.

4. Нелинейное уравнение теплопроводности

 Одним из возможных способов построения модельного решения нелинейного уравнения теплопроводности в модели электрических перегрузок является поиск обобщенного решения при специфической форме младшего члена в правой части уравнения. Используя аналогию с линейными системами, получим выражения для импульсной характеристики.

Рассмотрим зависимость распределения температуры в токовом канале при джоулевом разогреве. Одномерное нелинейное уравнение теплопроводности (НУТ) в этом случае имеет вид


[image: image19.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

Ñ

-

a

Ñ

-

a

=

¶

¶

r

)

,

(

)

(

1

1

1

)

,

(

t

r

T

T

T

k

r

r

t

t

r

T

P

C

.     (6)

где 
[image: image20.wmf]T

k

P

C

,

,

r

 - соответственно теплоемкость, плотность и теплопроводность среды, r - координата точки в прямоугольной (
[image: image21.wmf]1

=

a

) и цилиндрической (
[image: image22.wmf]2

=

a

) системе координат.

Как показывают исследования, уравнения типа (5) допускают аналитическое решение при определенных видах температурной зависимости удельной теплопроводности среды 


[image: image23.wmf]m

T

k

T

f

k

T

T

k

0

)

(

0

)

(

=

=

.                  (7)
Предположение о независимости величин СР и ( от температуры не нарушает общности рассуждений, поскольку применение преобразования Кирхгофа позволяет привести НУТ к виду (5) и при степенной температурной зависимости теплоемкости [6]. Подставляя (6) в (5), получим НУТ в виде


[image: image24.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

t

Ñ

Ñ

=

t

¶

t

¶

)

,

(

)

,

(

0

1

r

T

m

T

r

T

a

,           (8)

где 
[image: image25.wmf]0

a

 - температуропроводность среды при m = 0.

Следуя [5], разделим переменные в решении и будем искать решение уравнения (7) в виде произведения двух функций, каждая из которых зависит только от одного аргумента


[image: image26.wmf])

(

)

(

)

,

(

t

h

=

t

U

V

r

T

.                     (9)

Здесь 
[image: image27.wmf])

(

),

(

t

h

U

V

 - неизвестные пока функции, причем 
[image: image28.wmf])

(

t

=

h

R

r

, где 
[image: image29.wmf])

(

t

R

 - также пока неизвестная функция.

Подстановка (9) в уравнение (8) позволяет получить систему обыкновенных дифференциальных уравнений для функций 
[image: image30.wmf])

(

),

(

),

(

t

t

h

R

U

V

, из которой имеем


[image: image31.wmf]m

Bm

V

/

1

2

2

0

2

)

(

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

h

-

h

=

h

,              (10а)


[image: image32.wmf](

)

[

]

)

2

/(

1

0

0

)

2

(

)

(

m

c

B

a

m

c

U

+

t

+

t

+

=

t

,  (10б)


[image: image33.wmf](

)

[

]

)

2

/(

0

0

)

2

(

)

(

m

c

c

B

a

m

c

R

+

t

+

t

+

=

t

,   (10в)

где B и c - постоянные разделения переменных в выражении (9), 
[image: image34.wmf]0

h

 и 
[image: image35.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]0

t

 - постоянные величины, определяемые начальными и граничными условиями задачи. Точное решение НУТ получается при 
[image: image37.wmf]a

=

/

1

c

 и с = 1/2.

Случай 
[image: image38.wmf]a

=

/

1

c

, 
[image: image39.wmf]1

=

a

. Решение НУТ представляется в виде


[image: image40.wmf](

)

[

]

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

í

ì

h

³

h

h

<

h

£

t

+

t

+

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

h

-

h

=

t

+

-

.

0

,

0

0

0

,

0

0

)

2

(

/

1

2

2

0

2

)

,

(

2

1

m

c

B

a

m

c

m

Bm

r

T


Здесь 
[image: image41.wmf](

)

[

]

)

2

/(

0

0

)

2

(

/

m

c

c

B

a

m

c

r

+

t

+

t

+

=

h

.

Случай с = 1/2, 
[image: image42.wmf]1

=

a

. Вид решения представляется как


[image: image43.wmf](

)

[

]

ï

ï

ï

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

ï

ï

ï

í

ì

h

³

h

h

<

h

£

t

+

t

+

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

h

-

h

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

h

h

-

+

=

t

+

-

.

0

,

0

0

0

,

0

0

)

1

(

/

1

2

0

1

0

2

)

1

(

)

,

(

2

2

1

m

B

a

m

m

m

m

m

m

m

r

T


В некоторых случаях, при специфической форме младшего члена в уравнении теплопроводности возможно возникновение режимов с обострением, когда при 
[image: image44.wmf]0

t

t

®

 имеет место 
[image: image45.wmf]¥

®

T

; здесь t0 – конечная величина . 

Заключение


Таким образом, согласно нелинейной модели, локализация тепла в полупроводниках является тем механизмом, который определяет снижение порогового значения мощности электрической перегрузки, приводящей к деградационным эффектам в полупроводниковых приборах. Филаментация тока происходит в результате превышения роста электропроводности полупроводника по сравнению с увеличением теплопроводности, что приводит к уменьшению характерного размера области энерговыделения в полупроводниковой структуре. При этом ток перераспределяется в зависимости от исходного распределения сопротивления полупроводника, устремляясь в каналы с наименьшим сопротивлением.

Решение нелинейного уравнения теплопроводности возможно при степенной зависимости удельной теплопроводности полупроводника от температуры. Из приведенных решений следует, что изменение температуры в полупроводниковом образце происходит в виде распространения тепловой волны. В каждый момент времени существует область пространства, в которой температурные изменения еще не произошли. Положение фронта теплового возмущения определяется выражением 
[image: image46.wmf](

)

[

]

m

c

c

B

a

m

c

r

+

+

+

+

=

2

0

0

0

)

2

(

t

t

h

, поэтому тепловое возмущение охватывает в данный момент времени 
[image: image47.wmf]t

 конечную область пространства. Это происходит в результате того, что тепловые возмущения в нелинейной среде распространяются с конечной скоростью, в отличие от линейных сред, где решение уравнения теплопроводности основано на предположении о бесконечной скорости распространения тепла. 

Поступила в редколлегию 00 00 00

УДК 621.382


До нелинiйноi тепловоi моделi пошкоджень напівпровідників В.І.Чумаков // Радіоелектроніка та інформатика- 2000.- №00.-с.00-00.

Наведено анализ тепловых пошкоджень напiвпровiдникових приладiв за допопмогою нелинiйноi моделi. Побудовано модельну схему та получено вирази для часових залежностей температури напiвпровiдника.

Іл.3. Бібліогр. 6 назв.

UDC 621.382


On nonlinear thermal model semiconductors  failures / V.I. Chumakov // Radioelektronika i informatika ,1900, N 000, p.00-00. Analysis of semiconductor devices thermal failures is given with the aid of nonlinear model. Modeling scheme is designed and 

3 fig. Ref.: 6 items.
Чумаков Владимир Иванович, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ОРТ ХТУРЭ. Научные интересы: генерации мощных электромагнитных излучений и их применение. Служебный адрес: Харьков 726, пр. Ленина, 14, каф.ОРТ, конт. телефон: (0572) 40-94-79.










_1013169699.unknown

_1013169769.unknown

_1013170119.unknown

_1013172277.unknown

_1013172979.unknown

_1013237952.doc
[image: image1.png]et)








_1013238136.doc
[image: image1.png]h
u|

e
i








_1013266475.unknown

_1013238078.doc
[image: image1.png]






_1013173121.unknown

_1013173160.unknown

_1013172628.unknown

_1013169838.unknown

_1013169878.unknown

_1013169903.unknown

_1013169908.unknown

_1013169892.unknown

_1013169855.unknown

_1013169781.unknown

_1013169737.unknown

_1013169751.unknown

_1013169757.unknown

_1013169745.unknown

_1013169725.unknown

_1013169730.unknown

_1013169710.unknown

_1013169544.unknown

_1013169588.unknown

_1013169629.unknown

_1013169649.unknown

_1013169675.unknown

_1013169683.unknown

_1013169694.unknown

_1013169655.unknown

_1013169637.unknown

_1013169606.unknown

_1013169616.unknown

_1013169602.unknown

_1013169565.unknown

_1013169575.unknown

_1013169550.unknown

_1013169496.unknown

_1013169522.unknown

_1013169539.unknown

_1013169503.unknown

_1013169409.unknown

_1013169468.unknown

_1013169405.unknown

_1013169317.unknown

_1013169384.unknown

_1013084977.unknown

_1013085804.unknown

_1013084832.unknown

_997020158.unknown

_1000295413.unknown

_996679318.unknown

