УДК 681.7.068.4

А.И. Филипенко,  канд. техн. наук

Метод анализа интенсивности излучения и

его использование в производстве
волоконно-оптических компонентов

Метод разработан для оптимизации контроля геометрических параметров волоконно-оптических компонентов (диаметра сердцевины и оболочки оптических волокон, их эллиптичности и концентричности, диаметра модового поля) с погрешностью не выше (0.1мкм, контроля источников излучения и определения профиля показателя преломления волокна. Характеристики определяются через моменты 0-го, 1-го и 2-го порядка функции распределения электрического поля, излучаемого контролируемым объектом. Метод позволяет получить из распределения мощности излучения лазерного или светоизлучающего диодов модовую структуру луча, радиус и пространственное положение луча, характеристики неравномерности излучения.

При разработке технологии производства волоконно-оптических компонентов (оптических волокон, коммутационных устройств, источников излучения) необходимо иметь достоверную информацию об их оптико-геометрических параметрах и характеристиках излучения в критичных сечениях волокон, коммутирующих или излучающих устройств. К этим параметрам относятся геометрические размеры объектов, распределение коэффициентов преломления материала, характер излучения лазеров, наличие загрязнений на соединяемых оптических поверхностях и т.д. Обеспечение требований к этим параметрам путем проведения автоматизированного контроля гарантирует минимальные потери при построении волоконно-оптических систем передачи информации (ВОСПИ). 

Предлагаемый метод основан на измерении распределения интенсивности излучения в ближней зоне объекта контроля. Создано устройство (рис.1), в котором излучение объекта контроля через оптическую систему сканируется многоэлементным фотоприемником с зарядовой связью.

Поле в плоскости излучения описывается функцией распределения интенсивности I(x,y,z), с которой связаны остальные оптико-геометрические характеристики

 
[image: image1.wmf]2

0

0

2

)

,

,

(

E

n

z

y

x

I

r

m

e

=

   ,                           (1)
где 
[image: image2.wmf]E

r

 ( амплитуда модового поля; n ( показатель преломления среды.




Рис.1 ( Схема установки контроля

Известное распределение поля в поперечном сечении оптического волокна, прежде всего, позволяет определить профиль показателя преломления оптического волокна. В дальнейшем с ним могут быть связаны основные характеристики световодов: полоса пропускания, размер модового поля, условия распространения одной моды, коэффициент связи световодов и т.д. Для вычисления профиля показателя преломления по сглаженной интенсивности (учитывая, что показатель преломления изменяется незначительно) преобразуем известное волновое уравнение в выражение 


[image: image3.wmf])

,

,

(

)

,

,

(

1

)

,

,

(

2

2

2

2

2

z

y

x

E

z

y

x

E

k

k

z

y

x

n

t

Ñ

×

-

=

b

,                            (2)

где k=2(((( волновое число, (=k(Nеф(( постоянная распространения в среде, Nэф( эффективный профиль показателя преломления для основной моды, который точно неизвестен, но приблизительно равен показателю преломления материала. Однако знание его точной величины не требуется, т.к. интересует только характер изменения профиля показателя преломления. 
Основной задачей при разработке метода выступает создание эффективных методик обработки экспериментальных данных ввиду того, что оптическое излучение претерпевает несколько преобразований при прохождении от объекта до фотоприемника. Поле в плоскости последнего является сверткой распределения напряженности модового поля и импульсной реакции системы h(x,y). Поэтому при измерении распределения регистрируется линейная комбинация g(x,y,z), описываемая в одномерном случае уравнением 


[image: image4.wmf]ò

¥

¥

-

-

=

)

(

)

(

)

(

t

E

t

y

h

y

g

    .                              (3)  

Методика решения уравнения (4) приведена в [1-3]. Она основана на представлении амплитуды электрического поля рядом ортогональных функций Лаггера. 

Результаты восстановления нормированной амплитуды поля дисперсионно-модифицированного волокна с профилем W-типа представлены на рис.2 и 3. Наивысшая точность восстановления, которая оценивалась по критерию эмпирического риска [1], достигнута при 18 порядке полиномиальной функции.


[image: image5.wmf]-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

Номер точки измерения, М

Нормированная  

амплитуда  поля


Рис.2-Измеренное с 10% погрешностью распределение амплитуды поля




Рис.3(Восстановленное распределение амплитуды ближнего поля 

дисперсионно-модифицированного волокна при 18 порядке  полинома

Разработанная методика применялась для анализа пространственного состояния поверхности оптических соединителей и характера излучения источников. Результаты восстановленных распределений и исходные распределения полей, измеренные фотоприемником, приведены на рис.4 и 5.

Координата центра модового поля Xc или сердцевины ОВ в одномерном случае определяется как центр тяжести функции I(х), а диаметр модового поля d представляется через среднеквадратичный  радиус функции распределения интенсивности в виде соотношений

 
[image: image6.wmf]ò

ò

¥

¥

=

=

0

2

0

2

0

1

)

(

)

(

dx

x

E

dx

x

xE

m

m

X

c

,      
[image: image7.wmf]2

0

2

0

2

2

2

0

1

1

2

)

(

)

(

c

X

dx

x

E

dx

x

E

x

m

m

m

m

d

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

ò

ò

¥

¥

       (4)

где 
[image: image8.wmf](

)

х

E

2

- нормированная относительно максимального значения интенсивность поля в ближней зоне; х - координата, связанная с линейной осью фотоприемника, вдоль которой осуществляется сканирование поля.

[image: image9.png]




[image: image10.wmf]Рис.4(Изображение (а) и восстановленное распределение

изображения  (б) наконечника торца оптического соединителя

[image: image11.png]




[image: image12.wmf]Рис.5(Торец сердцевины многомодового ступенчатого волокна 

 (а) и восстановленное распределение поля (б)

Список  литературы: 1. Филипенко А.И. Метод анализа излучения оптических волокон((Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.(Харьков: ХТУРЭ, 1997.( Вып. 103.(С.26(30. 2. Невлюдов И.Ш., Филипенко А.И. Технология контроля качества позиционирования оптических волокон в наконечниках разъемных оптических соединителей((Технология и конструирование в электронной аппаратуре.(1997.(№4.(С.47-48. 3. Невлюдов И.Ш., Филипенко А.И. Технологический контроль диаметра модового поля одномодовых оптических волокон((Технология и конструирование в электронной аппаратуре.(1998.(№1.(С.22(24.


Поступила в редколлегию 16.06.99.

















































а)





б)





а)





б)





а)








132

ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 110

133
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 110

_979543833.unknown

_988621185.xls
Sheet: Диаграмма14

Sheet: Лист2

Sheet: Лист1

Sheet: Диаграмма1

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

0.0041795

0.0623604

-0.052432

-0.048811

0.1217995

-0.022

-0.210472

0.4220574

0.1544275

0.8975894

0.6729483

0.5040541

0.7088715

0.7203063

0.48569

0.5720483

0.696549

0.4087149

0.5357584

0.32969

0.4025391

0.4137862

0.3714365

0.4382615

0.4488936

0.4010764

0.429715

0.4197592

0.3567597

0.3564995

0.4547588

0.3717901

0.2688994

0.7213914

0.5331892

1.0

0.7638969

0.6748077

0.7828362

0.7838708

0.7098107

0.8181812

0.8570521

0.8023789

0.8012829

0.7549081

0.732702

0.7105068

0.7422352

0.7434616

0.7834087

0.799973

0.8181907

0.7931437

0.8600777

0.8857803

0.8735733

0.8571627

0.8771348

0.7908912

0.7726857

0.7788282

0.7923372

0.849773

0.8426396

0.8586225

0.8581743

0.8428017

0.7607336

0.7723411

0.7607045

0.7526628

0.840464

0.8424062

0.8178381

0.8281853

0.8554217

0.7366124

0.7185782

0.7704718

0.7629876

0.7506948

0.8365214

0.9565105

0.5269143

0.7157596

0.2194305

0.349129

0.4459887

0.3311746

0.3579121

0.4484954

0.4045811

0.3598543

0.4154954

0.4560709

0.4197329

0.4240551

0.4058754

0.5207241

0.4138269

0.7805063

0.6304928

0.4965906

0.7665513

0.7685122

0.5057044

0.7000119

0.8677155

0.1508983

0.4208633

-0.199122

-0.019285

0.1009154

-0.038947

-0.038652

0.0441086

0.002362

-0.028336

0.0132841

0.0136169

-0.017164

-0.001246

0.0151282

-0.007152

-0.008087

0.0089305

9.938E-4

а) Исходное распределение поля

б) Измеренное с погрешностью 10% распределение поля

в) Восстановленное распределение поля

       Рисунок       - Результаты восстановления распределения поля излучения 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

0.120184655

0.203339432

-0.09400000000000003

-0.08

-0.047359056

-0.074281207

-0.027912542

0.191541207

0.340762699

0.445179335

0.634510235

0.771258898

0.799212434

0.847355266

0.84

0.820278059

0.7879999999999999

0.72632477

0.642227644

0.545554452

0.504786161

0.450037582

0.370864526

0.342409459

0.329040019

0.283613835

0.269299787

0.288732058

0.279704453

0.278504352

0.319761464

0.346099677

0.360663652

0.415060316

0.470912984

0.501411468

0.557722686

0.62932537

0.669902619

0.715907229

0.783854981

0.824219247

0.849378747

0.896740136

0.927230474

0.928570019

0.946439959

0.963049356

0.946785529

0.937867834

0.943609901

0.92297589

0.898617563

0.899889648

0.888428192

0.863597316

0.866699589

0.872733684

0.859069289

0.86598094

0.889544153

0.891254402

0.899313207

0.931246408

0.944943961

0.948068093

0.974805378

0.991361888

0.98324905

0.990952378

1.0

0.9773439

0.958217103

0.951346222

0.915557222

0.869521542

0.843584693

0.800337891

0.735938191

0.693662686

0.651145421

0.582626876

0.531047622

0.497336096

0.440139215

0.389013885

0.369214205

0.335506527

0.294315012

0.288902387

0.284376878

0.259651346

0.264596395

0.286212305

0.280464385

0.288450121

0.326014436

0.336696272

0.339660779

0.377759927

0.398997068

0.49036706

0.57750613

0.63585581

0.773

0.7659999999999999

0.809

0.795

0.816

0.795

0.773

0.61

0.553

0.45299999999999996

0.107330303

0.068483776

0.064904189

-0.013549616

-0.067859251

-0.031711871

-0.066028587

-0.059

-0.038109066

0.024398901

-0.053806923

0.103482159

0.126

0.04048818

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

0.0041795

0.0623604

-0.052432

-0.048811

0.1217995

-0.022

-0.210472

0.4220574

0.1544275

0.8975894

0.6729483

0.5040541

0.7088715

0.7203063

0.48569

0.5720483

0.696549

0.4087149

0.5357584

0.32969

0.4025391

0.4137862

0.3714365

0.4382615

0.4488936

0.4010764

0.429715

0.4197592

0.3567597

0.3564995

0.4547588

0.3717901

0.2688994

0.7213914

0.5331892

1.0

0.7638969

0.6748077

0.7828362

0.7838708

0.7098107

0.8181812

0.8570521

0.8023789

0.8012829

0.7549081

0.732702

0.7105068

0.7422352

0.7434616

0.7834087

0.799973

0.8181907

0.7931437

0.8600777

0.8857803

0.8735733

0.8571627

0.8771348

0.7908912

0.7726857

0.7788282

0.7923372

0.849773

0.8426396

0.8586225

0.8581743

0.8428017

0.7607336

0.7723411

0.7607045

0.7526628

0.840464

0.8424062

0.8178381

0.8281853

0.8554217

0.7366124

0.7185782

0.7704718

0.7629876

0.7506948

0.8365214

0.9565105

0.5269143

0.7157596

0.2194305

0.349129

0.4459887

0.3311746

0.3579121

0.4484954

0.4045811

0.3598543

0.4154954

0.4560709

0.4197329

0.4240551

0.4058754

0.5207241

0.4138269

0.7805063

0.6304928

0.4965906

0.7665513

0.7685122

0.5057044

0.7000119

0.8677155

0.1508983

0.4208633

-0.199122

-0.019285

0.1009154

-0.038947

-0.038652

0.0441086

0.002362

-0.028336

0.0132841

0.0136169

-0.017164

-0.001246

0.0151282

-0.007152

-0.008087

0.0089305

9.938E-4

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

28.0

29.0

30.0

31.0

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

38.0

39.0

40.0

41.0

42.0

43.0

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

52.0

53.0

54.0

55.0

56.0

57.0

58.0

59.0

60.0

61.0

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

72.0

73.0

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

87.0

88.0

89.0

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

97.0

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

104.0

105.0

106.0

107.0

108.0

109.0

110.0

111.0

112.0

113.0

114.0

115.0

116.0

117.0

118.0

119.0

120.0

121.0

122.0

123.0

124.0

125.0

126.0

127.0

128.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Зависимость Еисх, Евосст, Еизм с погрешн. 10%

Кол-во точек дискретизации = 128

Eвосст/Eв,мах

GE/GEmax

Eисх/Eи,мах

1.0

0.120184655

1.0

0.0041795

2.0

0.203339432

2.0

0.0623604

3.0

-0.09400000000000003

3.0

-0.052432

-0.048811

5.0

-0.047359056

5.0

0.1217995

6.0

-0.074281207

6.0

-0.022

7.0

-0.027912542

7.0

-0.210472

8.0

0.191541207

8.0

0.4220574

9.0

0.340762699

9.0

0.1544275

10.0

0.445179335

10.0

0.8975894

11.0

0.634510235

11.0

0.6729483

12.0

0.771258898

12.0

0.5040541

13.0

0.799212434

13.0

0.7088715

14.0

0.847355266

14.0

0.7203063

0.48569

16.0

0.820278059

16.0

0.5720483

17.0

0.7879999999999999

17.0

0.696549

18.0

0.72632477

18.0

0.4087149

19.0

0.642227644

19.0

0.5357584

20.0

0.545554452

20.0

0.32969

21.0

0.504786161

21.0

0.4025391

22.0

0.450037582

22.0

0.4137862

23.0

0.370864526

23.0

0.3714365

24.0

0.342409459

24.0

0.4382615

25.0

0.329040019

25.0

0.4488936

26.0

0.283613835

26.0

0.4010764

27.0

0.269299787

27.0

0.429715

28.0

0.288732058

28.0

0.4197592

29.0

0.279704453

29.0

0.3567597

30.0

0.278504352

30.0

0.3564995

31.0

0.319761464

31.0

0.4547588

32.0

0.346099677

32.0

0.3717901

33.0

0.360663652

33.0

0.2688994

34.0

0.415060316

34.0

0.7213914

35.0

0.470912984

35.0

0.5331892

36.0

0.501411468

37.0

0.557722686

37.0

0.7638969

38.0

0.62932537

38.0

0.6748077

39.0

0.669902619

39.0

0.7828362

40.0

0.715907229

40.0

0.7838708

41.0

0.783854981

41.0

0.7098107

42.0

0.824219247

42.0

0.8181812

43.0

0.849378747

43.0

0.8570521

44.0

0.896740136

44.0

0.8023789

45.0

0.927230474

45.0

0.8012829

46.0

0.928570019

46.0

0.7549081

47.0

0.946439959

47.0

0.732702

48.0

0.963049356

48.0

0.7105068

49.0

0.946785529

49.0

0.7422352

50.0

0.937867834

50.0

0.7434616

51.0

0.943609901

51.0

0.7834087

52.0

0.92297589

52.0

0.799973

53.0

0.898617563

53.0

0.8181907

54.0

0.899889648

54.0

0.7931437

55.0

0.888428192

55.0

0.8600777

56.0

0.863597316

56.0

0.8857803

57.0

0.866699589

57.0

0.8735733

58.0

0.872733684

58.0

0.8571627

59.0

0.859069289

59.0

0.8771348

60.0

0.86598094

60.0

0.7908912

61.0

0.889544153

61.0

0.7726857

62.0

0.891254402

62.0

0.7788282

63.0

0.899313207

63.0

0.7923372

64.0

0.931246408

64.0

0.849773

65.0

0.944943961

65.0

0.8426396

66.0

0.948068093

66.0

0.8586225

67.0

0.974805378

67.0

0.8581743

68.0

0.991361888

68.0

0.8428017

69.0

0.98324905

69.0

0.7607336

70.0

0.990952378

70.0

0.7723411

0.7607045

72.0

0.9773439

72.0

0.7526628

73.0

0.958217103

73.0

0.840464

74.0

0.951346222

74.0

0.8424062

75.0

0.915557222

75.0

0.8178381

76.0

0.869521542

76.0

0.8281853

77.0

0.843584693

77.0

0.8554217

78.0

0.800337891

78.0

0.7366124

79.0

0.735938191

79.0

0.7185782

80.0

0.693662686

80.0

0.7704718

81.0

0.651145421

81.0

0.7629876

82.0

0.582626876

82.0

0.7506948

83.0

0.531047622

83.0

0.8365214

84.0

0.497336096

84.0

0.9565105

85.0

0.440139215

85.0

0.5269143

86.0

0.389013885

86.0

0.7157596

87.0

0.369214205

87.0

0.2194305

88.0

0.335506527

88.0

0.349129

89.0

0.294315012

89.0

0.4459887

90.0

0.288902387

90.0

0.3311746

91.0

0.284376878

91.0

0.3579121

92.0

0.259651346

92.0

0.4484954

93.0

0.264596395

93.0

0.4045811

94.0

0.286212305

94.0

0.3598543

95.0

0.280464385

95.0

0.4154954

96.0

0.288450121

96.0

0.4560709

97.0

0.326014436

97.0

0.4197329

98.0

0.336696272

98.0

0.4240551

99.0

0.339660779

99.0

0.4058754

100.0

0.377759927

100.0

0.5207241

101.0

0.398997068

101.0

0.4138269

102.0

0.49036706

102.0

0.7805063

103.0

0.57750613

103.0

0.6304928

104.0

0.63585581

104.0

0.4965906

105.0

0.773

105.0

0.7665513

106.0

0.7659999999999999

106.0

0.7685122

107.0

0.809

107.0

0.5057044

0.7000119

109.0

0.816

109.0

0.8677155

0.1508983

111.0

0.773

111.0

0.4208633

-0.199122

113.0

0.553

113.0

-0.019285

114.0

0.45299999999999996

114.0

0.1009154

115.0

0.107330303

115.0

-0.038947

116.0

0.068483776

116.0

-0.038652

117.0

0.064904189

117.0

0.0441086

118.0

-0.013549616

118.0

0.002362

119.0

-0.067859251

119.0

-0.028336

120.0

-0.031711871

120.0

0.0132841

121.0

-0.066028587

121.0

0.0136169

122.0

-0.059

122.0

-0.017164

123.0

-0.038109066

123.0

-0.001246

124.0

0.024398901

124.0

0.0151282

125.0

-0.053806923

125.0

-0.007152

126.0

0.103482159

126.0

-0.008087

127.0

0.126

127.0

0.0089305

128.0

0.04048818

128.0

9.938E-4

 

 


_988630824.xls
Диаграмма1

		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0		X0

		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1		X1

		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2		X2

		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3		X3

		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4		X4

		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5		X5

		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6		X6

		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7		X7

		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8		X8

		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9		X9

		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10		X10

		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11		X11

		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12		X12

		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13		X13

		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14		X14

		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15		X15

		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16		X16

		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17		X17

		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18		X18

		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19		X19

		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20		X20

		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21		X21

		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22		X22

		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23		X23

		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24		X24

		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25		X25



255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

254

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

248

255

255

255

255

255

105

249

255

255

254

255

255

255

255

202

255

255

253

251

254

244

254

252

253

255

254

251

255

255

118

165

237

130

211

189

227

126

125

242

255

254

255

168

253

254

251

252

253

254

255

255

255

255

247

162

224

255

255

255

242

233

248

248

251

251

248

231

138

255

255

216

254

255

255

255

255

255

255

255

251

173

157

254

240

249

249

251

249

241

246

251

249

247

250

197

198

255

232

255

255

254

255

255

255

179

255

247

253

244

251

251

251

251

251

247

244

251

233

251

250

250

232

255

255

255

255

255

252

244

253

248

219

213

249

241

249

250

240

250

251

244

230

250

228

232

250

250

250

250

252

225

255

255

255

255

182

255

255

109

242

251

248

235

250

251

240

227

243

234

243

235

248

248

249

251

155

255

211

255

251

255

225

255

255

252

244

229

246

229

232

198

213

206

210

216

219

232

244

251

251

251

245

255

255

242

250

164

255

195

55

210

233

240

233

229

229

230

226

207

221

238

224

230

239

242

249

251

251

186

255

255

239

114

218

160

195

227

214

232

214

232

236

200

255

254

252

255

247

231

227

242

251

251

249

233

189

200

232

58

219

189

217

223

196

220

184

221

239

254

243

255

255

246

251

244

236

248

248

251

251

236

183

255

233

78

184

144

189

214

200

197

193

220

241

255

255

251

244

255

255

253

254

238

251

251

251

250

110

255

228

116

141

70

182

167

189

181

195

179

206

231

247

243

251

255

255

254

255

228

250

251

251

244

149

255

209

238

170

113

169

180

173

177

197

191

246

242

246

248

249

251

255

254

255

246

243

251

251

251

135

255

223

158

162

171

140

155

180

178

172

172

229

236

246

251

250

252

251

248

250

242

241

251

251

251

104

255

207

144

250

125

115

140

180

146

172

163

195

223

238

241

246

233

255

239

246

241

243

251

251

251

153

240

214

214

158

197

68

132

147

151

137

169

158

186

231

235

235

241

245

218

224

237

217

249

251

250

203

255

162

169

35

138

96

116

124

119

141

146

150

143

159

199

219

200

200

194

225

219

246

248

250

192

255

255

137

137

112

190

239

52

113

112

121

118

137

115

141

150

166

153

223

186

196

217

197

242

246

56

252

255

123

112

125

47

104

30

73

91

108

107

112

124

124

131

148

155

168

189

195

221

223

230

174

255

255

255

125

107

133

140

56

62

46

94

106

113

105

120

128

164

154

153

183

170

180

204

209

221

181

255

255

255

123

127

138

151

176

37

154

119

96

130

133

155

157

169

179

166

180

190

199

221

211

72

254

252

255

255

166

166

175

185

181

174

108

115

123

113

138

174

171

177

179

198

200

204

205

147

109

255

255

255

251

255

202

201

199

207

136

204

221

99

129

153

159

117

168

167

177

164

170

170

129

193

252

255

255

255

254

253

228

223

222

160

247

228

243

229

237

106

219

150

152

145

145

100

98

155

251

251

251

255

255

255

252

254



Сердце

		X0		X1		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		X9		X10		X11		X12		X13		X14		X15		X16		X17		X18		X19		X20		X21		X22		X23		X24		X25

		255		255		253		255		255		255		252		255		251		250		239		232		233		228		209		223		207		214		162		137		123		125		123		166		202		228

		255		255		255		255		255		255		244		255		255		164		114		58		78		116		238		158		144		214		169		137		112		107		127		166		201		223

		255		248		254		255		255		255		253		182		225		255		218		219		184		141		170		162		250		158		35		112		125		133		138		175		199		222

		255		255		251		255		255		179		248		255		255		195		160		189		144		70		113		171		125		197		138		190		47		140		151		185		207		160

		255		255		255		247		251		255		219		255		255		55		195		217		189		182		169		140		115		68		96		239		104		56		176		181		136		247

		255		255		255		162		173		247		213		109		252		210		227		223		214		167		180		155		140		132		116		52		30		62		37		174		204		228

		255		255		118		224		157		253		249		242		244		233		214		196		200		189		173		180		180		147		124		113		73		46		154		108		221		243

		255		255		165		255		254		244		241		251		229		240		232		220		197		181		177		178		146		151		119		112		91		94		119		115		99		229

		255		105		237		255		240		251		249		248		246		233		214		184		193		195		197		172		172		137		141		121		108		106		96		123		129		237

		255		249		130		255		249		251		250		235		229		229		232		221		220		179		191		172		163		169		146		118		107		113		130		113		153		106

		255		255		211		242		249		251		240		250		232		229		236		239		241		206		246		229		195		158		150		137		112		105		133		138		159		219

		255		255		189		233		251		251		250		251		198		230		200		254		255		231		242		236		223		186		143		115		124		120		155		174		117		150

		255		254		227		248		249		251		251		240		213		226		255		243		255		247		246		246		238		231		159		141		124		128		157		171		168		152

		255		255		126		248		241		247		244		227		206		207		254		255		251		243		248		251		241		235		199		150		131		164		169		177		167		145

		255		255		125		251		246		244		230		243		210		221		252		255		244		251		249		250		246		235		219		166		148		154		179		179		177		145

		255		255		242		251		251		251		250		234		216		238		255		246		255		255		251		252		233		241		200		153		155		153		166		198		164		100

		255		255		255		248		249		233		228		243		219		224		247		251		255		255		255		251		255		245		200		223		168		183		180		200		170		98

		254		202		254		231		247		251		232		235		232		230		231		244		253		254		254		248		239		218		194		186		189		170		190		204		170		155

		255		255		255		138		250		250		250		248		244		239		227		236		254		255		255		250		246		224		225		196		195		180		199		205		129		251

		255		255		168		255		197		250		250		248		251		242		242		248		238		228		246		242		241		237		219		217		221		204		221		147		193		251

		255		253		253		255		198		232		250		249		251		249		251		248		251		250		243		241		243		217		246		197		223		209		211		109		252		251

		255		251		254		216		255		255		250		251		251		251		251		251		251		251		251		251		251		249		248		242		230		221		72		255		255		255

		255		254		251		254		232		255		252		155		245		251		249		251		251		251		251		251		251		251		250		246		174		181		254		255		255		255

		255		244		252		255		255		255		225		255		255		186		233		236		250		244		251		251		251		250		192		56		255		255		252		255		255		255

		255		254		253		255		255		255		255		211		255		255		189		183		110		149		135		104		153		203		255		252		255		255		255		251		254		252

		255		252		254		255		254		255		255		255		242		255		200		255		255		255		255		255		240		255		255		255		255		255		255		255		253		254





Сердце

		






_988641534.unknown

_988621186.xls
Диаграмма15

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128



&A

Страница &P

Номер точки измерения, М

Нормированная амплитуда поля

0.120184655

0.203339432

-0.094

-0.08

-0.047359056

-0.074281207

-0.027912542

0.191541207

0.340762699

0.445179335

0.634510235

0.771258898

0.799212434

0.847355266

0.84

0.820278059

0.788

0.72632477

0.642227644

0.545554452

0.504786161

0.450037582

0.370864526

0.342409459

0.329040019

0.283613835

0.269299787

0.288732058

0.279704453

0.278504352

0.319761464

0.346099677

0.360663652

0.415060316

0.470912984

0.501411468

0.557722686

0.62932537

0.669902619

0.715907229

0.783854981

0.824219247

0.849378747

0.896740136

0.927230474

0.928570019

0.946439959

0.963049356

0.946785529

0.937867834

0.943609901

0.92297589

0.898617563

0.899889648

0.888428192

0.863597316

0.866699589

0.872733684

0.859069289

0.86598094

0.889544153

0.891254402

0.899313207

0.931246408

0.944943961

0.948068093

0.974805378

0.991361888

0.98324905

0.990952378

1

0.9773439

0.958217103

0.951346222

0.915557222

0.869521542

0.843584693

0.800337891

0.735938191

0.693662686

0.651145421

0.582626876

0.531047622

0.497336096

0.440139215

0.389013885

0.369214205

0.335506527

0.294315012

0.288902387

0.284376878

0.259651346

0.264596395

0.286212305

0.280464385

0.288450121

0.326014436

0.336696272

0.339660779

0.377759927

0.398997068

0.49036706

0.57750613

0.63585581

0.773

0.766

0.809

0.795

0.816

0.795

0.773

0.61

0.553

0.453

0.107330303

0.068483776

0.064904189

-0.013549616

-0.067859251

-0.031711871

-0.066028587

-0.059

-0.038109066

0.024398901

-0.053806923

0.103482159

0.126

0.04048818



Лист2

		

								а) Исходное распределение поля

				б) Измеренное с погрешностью 10% распределение поля

						в) Восстановленное распределение поля

		Рисунок       - Результаты восстановления распределения поля излучения

						волокон W-типа (интервал между отсчетами 0.1l)





Лист2

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128



&A

Страница &P

Номер точки измерения, М

Нормированная амплитуда поля

0.120184655

0.203339432

-0.094

-0.08

-0.047359056

-0.074281207

-0.027912542

0.191541207

0.340762699

0.445179335

0.634510235

0.771258898

0.799212434

0.847355266

0.84

0.820278059

0.788

0.72632477

0.642227644

0.545554452

0.504786161

0.450037582

0.370864526

0.342409459

0.329040019

0.283613835

0.269299787

0.288732058

0.279704453

0.278504352

0.319761464

0.346099677

0.360663652

0.415060316

0.470912984

0.501411468

0.557722686

0.62932537

0.669902619

0.715907229

0.783854981

0.824219247

0.849378747

0.896740136

0.927230474

0.928570019

0.946439959

0.963049356

0.946785529

0.937867834

0.943609901

0.92297589

0.898617563

0.899889648

0.888428192

0.863597316

0.866699589

0.872733684

0.859069289

0.86598094

0.889544153

0.891254402

0.899313207

0.931246408

0.944943961

0.948068093

0.974805378

0.991361888

0.98324905

0.990952378

1

0.9773439

0.958217103

0.951346222

0.915557222

0.869521542

0.843584693

0.800337891

0.735938191

0.693662686

0.651145421

0.582626876

0.531047622

0.497336096

0.440139215

0.389013885

0.369214205

0.335506527

0.294315012

0.288902387

0.284376878

0.259651346

0.264596395

0.286212305

0.280464385

0.288450121

0.326014436

0.336696272

0.339660779

0.377759927

0.398997068

0.49036706

0.57750613

0.63585581

0.773

0.766

0.809

0.795

0.816

0.795

0.773

0.61

0.553

0.453

0.107330303

0.068483776

0.064904189

-0.013549616

-0.067859251

-0.031711871

-0.066028587

-0.059

-0.038109066

0.024398901

-0.053806923

0.103482159

0.126

0.04048818



Лист1

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128



&A

Страница &P

Номер точки измерения, М

Нормированная  амплитуда  поля

0.0041795

0.0623604

-0.052432

-0.048811

0.1217995

-0.022

-0.210472

0.4220574

0.1544275

0.8975894

0.6729483

0.5040541

0.7088715

0.7203063

0.48569

0.5720483

0.696549

0.4087149

0.5357584

0.32969

0.4025391

0.4137862

0.3714365

0.4382615

0.4488936

0.4010764

0.429715

0.4197592

0.3567597

0.3564995

0.4547588

0.3717901

0.2688994

0.7213914

0.5331892

1

0.7638969

0.6748077

0.7828362

0.7838708

0.7098107

0.8181812

0.8570521

0.8023789

0.8012829

0.7549081

0.732702

0.7105068

0.7422352

0.7434616

0.7834087

0.799973

0.8181907

0.7931437

0.8600777

0.8857803

0.8735733

0.8571627

0.8771348

0.7908912

0.7726857

0.7788282

0.7923372

0.849773

0.8426396

0.8586225

0.8581743

0.8428017

0.7607336

0.7723411

0.7607045

0.7526628

0.840464

0.8424062

0.8178381

0.8281853

0.8554217

0.7366124

0.7185782

0.7704718

0.7629876

0.7506948

0.8365214

0.9565105

0.5269143

0.7157596

0.2194305

0.349129

0.4459887

0.3311746

0.3579121

0.4484954

0.4045811

0.3598543

0.4154954

0.4560709

0.4197329

0.4240551

0.4058754

0.5207241

0.4138269

0.7805063

0.6304928

0.4965906

0.7665513

0.7685122

0.5057044

0.7000119

0.8677155

0.1508983

0.4208633

-0.199122

-0.019285

0.1009154

-0.038947

-0.038652

0.0441086

0.002362

-0.028336

0.0132841

0.0136169

-0.017164

-0.001246

0.0151282

-0.007152

-0.008087

0.0089305

0.0009938



Диаграмма1

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		40

		41

		42

		43

		44

		45

		46

		47

		48

		49

		50

		51

		52

		53

		54

		55

		56

		57

		58

		59

		60

		61

		62

		63

		64

		65

		66

		67

		68

		69

		70

		71

		72

		73

		74

		75

		76

		77

		78

		79

		80

		81

		82

		83

		84

		85

		86

		87

		88

		89

		90

		91

		92

		93

		94

		95

		96

		97

		98

		99

		100

		101

		102

		103

		104

		105

		106

		107

		108

		109

		110

		111

		112

		113

		114

		115

		116

		117

		118

		119

		120

		121

		122

		123

		124

		125

		126

		127

		128



&A

Страница &P

Номер точки измерения, М

Нормированная амплитуда поля

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



		Зависимость Еисх, Евосст, Еизм с погрешн. 10%

		Кол-во точек дискретизации = 128

		Eвосст/Eв,мах				GE/GEmax				Eисх/Eи,мах

		1		0.120184655		1		0.0041795		1		0

		2		0.203339432		2		0.0623604		2		0

		3		-0.094		3		-0.052432		3		0

		4		-0.08		4		-0.048811		4		0

		5		-0.047359056		5		0.1217995		5		0

		6		-0.074281207		6		-0.022		6		0

		7		-0.027912542		7		-0.210472		7		0

		8		0.191541207		8		0.4220574		8		0

		9		0.340762699		9		0.1544275		9		0.8

		10		0.445179335		10		0.8975894		10		0.8

		11		0.634510235		11		0.6729483		11		0.8

		12		0.771258898		12		0.5040541		12		0.8

		13		0.799212434		13		0.7088715		13		0.8

		14		0.847355266		14		0.7203063		14		0.8

		15		0.84		15		0.48569		15		0.8

		16		0.820278059		16		0.5720483		16		0.8

		17		0.788		17		0.696549		17		0.8

		18		0.72632477		18		0.4087149		18		0.8

		19		0.642227644		19		0.5357584		19		0.5

		20		0.545554452		20		0.32969		20		0.5

		21		0.504786161		21		0.4025391		21		0.5

		22		0.450037582		22		0.4137862		22		0.5

		23		0.370864526		23		0.3714365		23		0.5

		24		0.342409459		24		0.4382615		24		0.5

		25		0.329040019		25		0.4488936		25		0.5

		26		0.283613835		26		0.4010764		26		0.5

		27		0.269299787		27		0.429715		27		0.5

		28		0.288732058		28		0.4197592		28		0.5

		29		0.279704453		29		0.3567597		29		0.5

		30		0.278504352		30		0.3564995		30		0.5

		31		0.319761464		31		0.4547588		31		0.5

		32		0.346099677		32		0.3717901		32		0.5

		33		0.360663652		33		0.2688994		33		0.5

		34		0.415060316		34		0.7213914		34		0.5

		35		0.470912984		35		0.5331892		35		1

		36		0.501411468		36		1		36		1

		37		0.557722686		37		0.7638969		37		1

		38		0.62932537		38		0.6748077		38		1

		39		0.669902619		39		0.7828362		39		1

		40		0.715907229		40		0.7838708		40		1

		41		0.783854981		41		0.7098107		41		1

		42		0.824219247		42		0.8181812		42		1

		43		0.849378747		43		0.8570521		43		1

		44		0.896740136		44		0.8023789		44		1

		45		0.927230474		45		0.8012829		45		1

		46		0.928570019		46		0.7549081		46		1

		47		0.946439959		47		0.732702		47		1

		48		0.963049356		48		0.7105068		48		1

		49		0.946785529		49		0.7422352		49		1

		50		0.937867834		50		0.7434616		50		1

		51		0.943609901		51		0.7834087		51		1

		52		0.92297589		52		0.799973		52		1

		53		0.898617563		53		0.8181907		53		1

		54		0.899889648		54		0.7931437		54		1

		55		0.888428192		55		0.8600777		55		1

		56		0.863597316		56		0.8857803		56		1

		57		0.866699589		57		0.8735733		57		1

		58		0.872733684		58		0.8571627		58		1

		59		0.859069289		59		0.8771348		59		1

		60		0.86598094		60		0.7908912		60		1

		61		0.889544153		61		0.7726857		61		1

		62		0.891254402		62		0.7788282		62		1

		63		0.899313207		63		0.7923372		63		1

		64		0.931246408		64		0.849773		64		1

		65		0.944943961		65		0.8426396		65		1

		66		0.948068093		66		0.8586225		66		1

		67		0.974805378		67		0.8581743		67		1

		68		0.991361888		68		0.8428017		68		1

		69		0.98324905		69		0.7607336		69		1

		70		0.990952378		70		0.7723411		70		1

		71		1		71		0.7607045		71		1

		72		0.9773439		72		0.7526628		72		1

		73		0.958217103		73		0.840464		73		1

		74		0.951346222		74		0.8424062		74		1

		75		0.915557222		75		0.8178381		75		1

		76		0.869521542		76		0.8281853		76		1

		77		0.843584693		77		0.8554217		77		1

		78		0.800337891		78		0.7366124		78		1

		79		0.735938191		79		0.7185782		79		1

		80		0.693662686		80		0.7704718		80		1

		81		0.651145421		81		0.7629876		81		1

		82		0.582626876		82		0.7506948		82		1

		83		0.531047622		83		0.8365214		83		1

		84		0.497336096		84		0.9565105		84		1

		85		0.440139215		85		0.5269143		85		1

		86		0.389013885		86		0.7157596		86		0.5

		87		0.369214205		87		0.2194305		87		0.5

		88		0.335506527		88		0.349129		88		0.5

		89		0.294315012		89		0.4459887		89		0.5

		90		0.288902387		90		0.3311746		90		0.5

		91		0.284376878		91		0.3579121		91		0.5

		92		0.259651346		92		0.4484954		92		0.5

		93		0.264596395		93		0.4045811		93		0.5

		94		0.286212305		94		0.3598543		94		0.5

		95		0.280464385		95		0.4154954		95		0.5

		96		0.288450121		96		0.4560709		96		0.5

		97		0.326014436		97		0.4197329		97		0.5

		98		0.336696272		98		0.4240551		98		0.5

		99		0.339660779		99		0.4058754		99		0.5

		100		0.377759927		100		0.5207241		100		0.5

		101		0.398997068		101		0.4138269		101		0.8

		102		0.49036706		102		0.7805063		102		0.8

		103		0.57750613		103		0.6304928		103		0.8

		104		0.63585581		104		0.4965906		104		0.8

		105		0.773		105		0.7665513		105		0.8

		106		0.766		106		0.7685122		106		0.8

		107		0.809		107		0.5057044		107		0.8

		108		0.795		108		0.7000119		108		0.8

		109		0.816		109		0.8677155		109		0.8

		110		0.795		110		0.1508983		110		0.8

		111		0.773		111		0.4208633		111		0

		112		0.61		112		-0.199122		112		0

		113		0.553		113		-0.019285		113		0

		114		0.453		114		0.1009154		114		0

		115		0.107330303		115		-0.038947		115		0

		116		0.068483776		116		-0.038652		116		0

		117		0.064904189		117		0.0441086		117		0

		118		-0.013549616		118		0.002362		118		0

		119		-0.067859251		119		-0.028336		119		0

		120		-0.031711871		120		0.0132841		120		0

		121		-0.066028587		121		0.0136169		121		0

		122		-0.059		122		-0.017164		122		0

		123		-0.038109066		123		-0.001246		123		0

		124		0.024398901		124		0.0151282		124		0

		125		-0.053806923		125		-0.007152		125		0

		126		0.103482159		126		-0.008087		126		0

		127		0.126		127		0.0089305		127		0

		128		0.04048818		128		0.0009938		128		0



&A

Страница &P



		



&A

Страница &P




_988630771.xls
Диаграмма3

		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		224		236		232		227		200		74		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		238		212		216		197		203		195		205		220		234		74		74		74		74		74

		74		74		74		98		231		209		226		220		219		219		220		216		216		202		217		149		74		74		74

		74		74		74		219		213		225		211		209		199		205		196		210		215		216		201		224		152		74		74

		74		74		214		198		191		186		202		201		194		200		198		192		190		205		188		208		221		74		74

		74		74		198		218		191		197		222		216		211		214		226		216		215		208		206		213		215		228		74

		74		187		190		200		201		195		214		220		224		212		201		221		203		197		194		222		205		221		74

		74		201		183		215		202		202		215		197		211		231		238		232		223		215		201		207		216		223		74

		74		188		186		183		180		198		198		221		211		149		214		223		222		224		218		210		213		211		79

		74		186		166		196		207		191		211		221		209		181		213		219		217		223		199		206		208		210		135

		74		189		199		214		197		206		222		224		218		223		219		211		218		222		205		220		205		216		74

		74		197		195		201		198		194		221		208		210		203		198		209		219		215		199		210		203		231		74

		74		74		191		200		214		202		218		218		207		212		215		217		212		194		203		207		194		214		74

		74		74		207		203		206		199		202		210		219		214		217		211		179		210		214		195		224		74		74

		74		74		74		171		198		203		210		216		199		205		196		207		203		221		197		215		198		74		74

		74		74		74		187		207		203		214		207		199		208		208		210		201		195		192		204		74		74		74

		74		74		74		74		175		215		202		206		214		205		200		193		205		224		191		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		225		225		210		218		215		225		207		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74





Излучение

		X0		X2		X4		X6		X8		X10		X12		X14		X16		X18		X20		X22		X24		X26		X28		X30		X32		X34		X36		X38		X40

		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		74		187		201		188		186		189		197		74		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		214		198		190		183		186		166		199		195		191		207		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		98		219		198		218		200		215		183		196		214		201		200		203		171		187		74		74		74

		74		74		74		74		231		213		191		191		201		202		180		207		197		198		214		206		198		207		175		74		74

		74		74		74		238		209		225		186		197		195		202		198		191		206		194		202		199		203		203		215		74		74

		74		74		74		212		226		211		202		222		214		215		198		211		222		221		218		202		210		214		202		225		74

		74		74		224		216		220		209		201		216		220		197		221		221		224		208		218		210		216		207		206		225		74

		74		74		236		197		219		199		194		211		224		211		211		209		218		210		207		219		199		199		214		210		74

		74		74		232		203		219		205		200		214		212		231		149		181		223		203		212		214		205		208		205		218		74

		74		74		227		195		220		196		198		226		201		238		214		213		219		198		215		217		196		208		200		215		74

		74		74		200		205		216		210		192		216		221		232		223		219		211		209		217		211		207		210		193		225		74

		74		74		74		220		216		215		190		215		203		223		222		217		218		219		212		179		203		201		205		207		74

		74		74		74		234		202		216		205		208		197		215		224		223		222		215		194		210		221		195		224		74		74

		74		74		74		74		217		201		188		206		194		201		218		199		205		199		203		214		197		192		191		74		74

		74		74		74		74		149		224		208		213		222		207		210		206		220		210		207		195		215		204		74		74		74

		74		74		74		74		74		152		221		215		205		216		213		208		205		203		194		224		198		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		228		221		223		211		210		216		231		214		74		74		74		74		74		74

		74		74		74		74		74		74		74		74		74		74		79		135		74		74		74		74		74		74		74		74		74





Излучение

		






_979544133.unknown

_988621155.doc
[image: image1.bmp][image: image2.bmp]

Лазерный диод







Фильтр мод







Оптическое волокно







Оптическая система







Модуль обработки







ФПЗС-датчик












_979544115.unknown

_979543680.unknown

_979543779.unknown

_979543662.unknown

