РАСЧЕТ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ КРАЯ СОБСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ С ПРЯМОЙ СТРУКТУРОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОН

Сологуб О.Ю.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники 

61009, Харьков, пр. Ленина 14, кафедра микроэлектроники, электронных приборов и устройств, тел.: +38 (057) 7021362,  E-mail: mepu@kture.kharkov.ua
In this work presented a model for the calculation the spectral dependence of the intrinsic absorption edge of semiconductor solid solutions with a direct energy band structure at the example of GaAs. It can be used in mathematical models that describe the work of photoelectric converters.


Полупроводниковые соединения типа А3В5 с прямой структурой энергетических зон являются основными для изготовления инжекционных лазеров, светодиодов, оптических модуляторов, фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и других компонентов микро- и наноэлектронных устройств. Основными преимуществами ФЭП на основе данных соединений, по сравнению с кремниевыми, являются более высокая эффективность преобразования солнечного излучения, повышенная температурная и радиационная стойкость. Свойства и характеристики бинарных соединений А3В5, в том числе их спектры фундаментального оптического поглощения, представлены в многочисленных справочниках и обзорах [1, 2].


Целью работы является численное исследование зависимости края собственного поглощения полупроводниковых материалов А3В5 на примере GaAs от концентрации примесей. 


Поглощение фотона, сопровождающееся возбуждением одного или нескольких фононов, а также процессы, в результате которых энергия электромагнитного поля предается электронной подсистеме приводят к оптическому поглощению. В идеальном кристалле данные процессы соответствуют собственному фундаментальному межзонному и собственному решеточному поглощениям. Наличие примесей и свободных носителей заряда в реальных кристаллах приводит к появлению дополнительного примесного поглощения и поглощения свободными носителями заряда. Форма края собственного поглощения определяется, прежде всего, особенностями структуры энергетических зон материала. В кристаллах с прямой структурой энергетических зон, к которым относится GaAs, определяется прямыми оптическими переходами. В сильнолегированных полупроводниках наблюдается уменьшение ширины запрещенной зоны в зависимости от концентрации примеси. В таблице 1 приведены параметры энергетических зон GaAs p-типа при Т=297 К  [3].



Таблица 1. 

	p0, см-3
	Примеcь
	Na, см-3
	Nд, см-3
	Еg,эВ
	, см2/(Вс)

	1,21018
	Zn
	1,51018
	31017
	1,408
	162

	2,41018
	Zn
	31018
	61017
	1,403
	102

	1,61019
	Zn
	21019
	41018
	1,381
	67



В высокочистом GaAs ширина запрещенной зоны при температур 297 К составляет 1,424 эВ. Сужение запрещенной зоны определяется как разность между 1,424 эВ и Eg из таблицы 1. Ширина запрещенной зоны р-GaAs в зависимости от концентрации примесей может быть определена из выражения [3]:

[image: image1.wmf]1

8

3

0

1,4241,610

g

Ep

-

=-××

 эВ.


Для прямых разрешенных оптических переходов (без учета конечности времени жизни, взаимодействия с фононами, примесями и т.п., приводящие к уширению спектров)  и при условии параболичности энергетических зон спектральная зависимость коэффициента поглощения может описываться формулой [4]:

[image: image2.wmf]2

00

()

()

6

cv

Nh

eh

hA

ncmh

w

kw

ew

×

=××

××××

,


где А – коэффициент, который для GaAs равен 23 эВ; [image: image3.wmf]n

 - коэффициент преломления; [image: image4.wmf]()

cv

Nh

w

- плотность состояний.


  Плотность состояний в данном случае может быть определена по формуле

[image: image5.wmf]3

1

22

0

23

2(0,065)()

()

g

cv

mhE

Nh

w

w

p

×××-

=

×

h

.


  На рисунке 1 приведены теоретические кривые, аппроксимирующие край фундаментального поглощения р-GaAs при Т=297 К, для различных степеней легирования. 

[image: image6.png]ety

2%

et

100]

K(hu)
10

04

001

1-Eg=14243B
408 3B
403 3B
1381 3B

14 15 B
e

16




Рисунок 1 – Край фундаментального поглощения р-GaAs при Т=300 К для разных степеней легирования


  Из проведенного сравнения экспериментальных [1-4] и полученных значений коэффициента поглощения следует, что для расчета оптических спектров необходимо учитывать плотность состояний, характеризующие хвосты энергетических зон и изменения ширины запрещенной зоны от концентрации примесей. Для р-GaAs расчеты дают правильную форму кривой коэффициента поглощения и показывают ее изменение с увеличением концентрации дырок, что согласуется с экспериментальными данными. Для n-GaAs теоретические расчеты показали большое расхождение с экспериментальными данными и нуждаются в доработке. Отклонения  расчетного от реального коэффициента поглощения может быть обусловлено не учитываемым электронно-дырочным взаимодействием, которое приводит к изменению плотности электронных состояний и ширины запрещенной зоны. Данная модель спектральной зависимости края собственного поглощения полупроводниковых твердых растворов с прямой структурой энергетических зон в дальнейшем может быть использована в математических моделях, описывающих работу ФЭП на основе данных материалов (для  оценки эффективности преобразования и коэффициента полезного действия).

Список литературы:

[1] Physical Properties of Semiconductors. URL: http://www.ioffe.ru/SVA/NSM (дата обращения: 26.06.2010).

[2] Adachi S. Physical properties of III-V semiconductor compounds. Wiley, 1992. 329p.

[3] Пихтин А. Н. Оптическая и квантовая электроника. М. : Высшая школа, 2001. - 573с.

[4] Mark Fox. Optical Properties Of Solids. Oxford University Press, 2001. 318p.



