УДК 621.385.6

Н.П. СТОГНИЙ, Н.К. САХНЕНКО, д-р физ.-мат. наук

ПЛАЗМОНЫ В КЛАСТЕРЕ НАНОПРОВОДОВ  
ТРЕУГОЛЬНОЙ ИЛИ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

Введение

Интерес к металлическим наночастицам и нанопроводам обусловлен прежде всего их оптическими свойствами и возможностью сильной локализации света на субволновом уровне за счет возбуждения поверхностных плазмонов. Если нанопровода расположены в непосредственной близости друг от друга (образуют кластер или ансамбль определенной конфигурации), их плазмонные резонансы являются комбинациями плазмонных резонансов уединенных проводов [1]. Фундаментальные свойства таких структур широко обсуждаются для создания эффективных наноантенн, излучающих и принимающих излучение на оптических частотах [2 – 4], субволновых резонаторов [5 – 6], спайзеров [7 – 8], линз со сверхразрешением [9], биосенсоров [10]. 

В литературе представлено исследование плазмонных резонансов в наноразмерных объектах различной формы: нанопроводах [11 – 12], наносферах [13], вытянутых и сплюснутых сфероидах [14]. Как правило, плазмонные резонансы находят по резонансным пикам в сечении поперечного рассеивания. Но такое исследование не является полным, в частности позволяяет исследовать только «яркие» плазмоны, которые эффективно возбуждаются плоской волной, оставляя вне поля зрения «темные» плазмоны. Такой анализ также не дает возможности количественной оценки добротноти. Часто используют дипольное (квазистатическое приближение), которое эффективно только для моделирования малых частиц. При увеличении поперечного размера, а также при уменьшении зазора между ними, необходимо учитывать влияние высших плазмонов. 

В данной работе используется подход, который позволяет исследовать как темные, так и яркие, как дипольные, так и мультипольные плазмоны. Рассматриваются структуры, 
состоящие из трех или четырех нанопроводов, расположенных в вершинах правильного треугольника или квадрата. Будем называть эти структуры кластерами треугольной или четырехугольной конфигурации соответственно. Проведено полное исследование плазмонных мод таких структур, исследованы их классы симметрий и распределения полей, изучены их собственные частоты и добротности. 

Постановка задачи

В качестве модели нанопроводов рассматриваются диэлектрические цилиндры бесконечной протяженности с частотно-зависимой диэлектрической проницаемостью


[image: image253.png]


,


(1)
здесь 
[image: image2.wmf]p

w

 – плазменная частота, 
[image: image3.wmf]g

 – представляет затухание. 
Радиус каждого цилиндра 
[image: image4.wmf]a

, расстояние между ними 
[image: image5.wmf]d

 (рис. 1), окружающее пространство – вакуум. В поперечном сечении каждого цилиндра вводятся полярные системы координат 
[image: image6.wmf](,)

ii

rj

, 
[image: image7.wmf]1,2,3

i

=

 или 
[image: image8.wmf]1,2,3,4

i

=

. Каждый цилиндр ориентирован вдоль оси 
[image: image9.wmf]Oz

. Искомые электромагнитные поля удовлетворяют уравнениям Максвелла:



[image: image10.wmf]0

rotEiH

=-

rr

wm

,

(2)



[image: image11.wmf]0

rotHiE

=

rr

wee

.

(3)

Здесь 
[image: image12.wmf]E

r

 и 
[image: image13.wmf]H

r

 – векторы напряженности электрического и магнитного полей, 
[image: image14.wmf]0

e

 и 
[image: image15.wmf]0

m

 – электрическая и магнитная постоянные, 
[image: image16.wmf]p

=

ee

 для точек внутри нанопроводов и 
[image: image17.wmf]1

=

e

 – снаружи. Временная зависимость имеет вид 
[image: image18.wmf]it

e

w

. Возбуждение поверхностных плазмонов возможно только в зоне непрозрачности металла, т.е. когда 
[image: image19.wmf]0

p

<

e

 или 
[image: image20.wmf]p

>

ww

 и только для случая перпендикулярной поляризации. 



[image: image21]  
 
[image: image22]



а


 б

Рис. 1. Схематические рисунки рассматриваемых структур: 
а – треугольный кластер, б – четырехугольный кластер

Метод решения

Искомые поля являются решениями двумерного уравнения Гельмгольца для 

[image: image23.wmf]z

-компоненты магнитного поля 
[image: image24.wmf]H

:


[image: image25.wmf]2222

0,11

HkH

D+=D=¶+×¶+×¶

rrrrr

rr

 ,                                     (4)

полученного из уравнений Максвелла (2) – (3). Здесь 
[image: image26.wmf]kc

=

w

 – волновое число для вакуума, 
[image: image27.wmf]c

 – скорость света в вакууме; волновое число для точек внутри цилиндров равно 
[image: image28.wmf]pp

knc

=

w

, 
[image: image29.wmf]()

pp

n

=

ew

, 
[image: image30.wmf]p

e

 определяется формулой (1).

Для искомых полей внутри нанопроводов используем такие представления:


[image: image31.wmf]()

0

(),   

i

is

i

ssps

s

HAJke

¥

=

=

å

j

r

если 
[image: image32.wmf]()

i

a

<

r

.  


(6)

Поле во внешнем пространстве будем искать в виде


[image: image33.wmf](2)

10

(),

i

N

is

i

ssi

is

HBHke

¥

==

=

åå

j

r

 
[image: image34.wmf]()

i

a

>

r

,


(7)

где 
[image: image35.wmf]N

 – число цилиндров в кластере (
[image: image36.wmf]3

N

=

 или 
[image: image37.wmf]4

N

=

).

Неизвестные коэффициенты находим из граничных условий, которые состоят в требовании непрерывности тангенциальных компонент на поверхности каждого нанопровода и имеют вид:


[image: image38.wmf](0)(0)

HaHa

=+==-

rr

, 

(8)


[image: image39.wmf](0)(0)

p

HaHa

¶¶=+=×¶¶=-

rrerr

.                                  (9)

Чтобы «сшить» поля на границах, применяем теорему сложения для функций Бесселя [15], что приводит к получению блочной (
[image: image40.wmf]33

´

) или (
[image: image41.wmf]44

´

) бесконечной системы уравнений. После преобразований полученную систему записываем в Фредгольмовом виде, что гарантирует сходимость приближенного решения к точному при увеличении порядка усечения матрицы. Здесь использован подход для нахождения собственных мод, предложенный в 
работах [16 – 18].

Используя соображения симметрии, можно вычислительно упростить задачу. Кластер треугольной конфигурации имеет три оси симметрии, кластер четырехугольной конфигурации – четыре. Данные структуры, а следовательно, и собственные поля в них, обладают как поворотной, так и зеркальной симметриями, что ведет к возбуждению четырех гибридных плазмонов в треугольном кластере и шести – в четырехугольном (с одним и тем же числом 
[image: image42.wmf]s

 угловых вариаций поля). Подобные классы симметрии описаны в работах для фотонных молекул аналогичной конфигурации [1, 18, 19]. Среди возможных возбуждаемых плазмонов, есть, например, плазмоны, поля которых полностью симметричны (четны, 
[image: image43.wmf]чет

H

) относительно всех осей симметрии (см. рис. 3, б, в) и полностью антисимметричны (нечетны, 
[image: image44.wmf]нечет

H

) (см. рис. 3 , а, г). На рис. 2 приведена схема классификации всех возможных симметрий поля. 

Для каждого класса симметрии можно записать систему уравнений, размерность которой снижается вдвое по сравнению с исходной. Собственные частоты являются нулями определителей бесконечных систем, которые находятся численно с контролируемой точностью. Вид полей соответствующих мод определяется формулами (6) – (7), после подстановки в них найденных собственных частот.  


[image: image45]

[image: image46]
                                     а                                                                                     б

Рис. 2. Классы симметрии поля для кластера: 
a – треугольной конфигурации и б – четырехугольной формы

Обсуждение результатов

Для численного моделирования используется нормированный параметр 
[image: image47.wmf]1

pp

wc

a

-

=

w

, 
который в дальнейшем будем называть нормированной плазменной частотой, и нормированное расстояние 
[image: image48.wmf]da

.



[image: image49]

[image: image50]

а 
[image: image51.wmf]нечет

H

;
б 
[image: image52.wmf]чет

H

;
в 
[image: image53.wmf]чет

H

;
г 
[image: image54.wmf]нечет

H

.



[image: image55] 
[image: image56]

д 
е 

Рис. 3. Распределение ближнего поля (
[image: image57.wmf]z

 – координата магнитного поля) 
для классов симметрии кластеров треугольной и четырехугольной конфигурации (
[image: image58.wmf]0.7

p

w

=

): 
а –  б – 
[image: image59.wmf]чет

H

, в – 
[image: image60.wmf]чет

H

, г – 
[image: image61.wmf]нечет

H

, д – е – гибридные дипольные плазмоны 
различной четности или нечетности относительно осей симметрии

На рис. 3 представлено распределение ближних полей поверхностных дипольных гибридных плазмонов (
[image: image62.wmf]1

s

=

) всех классов симметрии для кластера треугольной (
[image: image63.wmf]2

da

=

) или четырехугольной (
[image: image64.wmf]1

da

=

) конфигурации. Нормированная плазменная частота 
[image: image65.wmf]0.7

p

w

=

. На вставках указаны направления дипольных моментов. Поля рассчитаны по формулам (6) – (7). Собственные частоты плазмонов комплекснозначные вида 
[image: image66.wmf]i

¢¢¢

=+×

www

, а добротность (
[image: image67.wmf]Q

) таких резонансов определяется формулой 
[image: image68.wmf](2)

Q

¢¢¢

=

ww

.



[image: image69]
Рис. 4. Зависимость: а – собственной нормированной частоты и б – добротности 
дипольных плазмонов от нормированного расстояния между нанопроводами 
в треугольном кластере (
[image: image70.wmf]1

p

w

=

,
[image: image71.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

).

На рис. 4 показаны зависимости собственных частот и добротностей дипольных плазмонов от расстояния между проводами в треугольном кластере. Плазмонные моды распадаются на два семейства. Действительные части частот каждого семейства очень близки, в то время как добротности существенно различаются. Для удаленных проводов собственные частоты гибридных дипольных плазмонов приближаются к частоте дипольного плазмона 
уединенного провода, а с уменьшением расстояния наблюдается существенное отклонение от этой величины. На рис. 5 аналогичные результаты приведены для гибридных плазмонов четырехугольного кластера. Электромагнитное взаимодействие между нанопроводами приводит к смещению гибридного плазмонного резонанса по сравнению со случаем уединенного нанопровода. 


[image: image72]
                                                                    а                                                                б

Рис. 5. Зависимость: а – собственной нормированной частоты и б – добротности 
дипольных плазмонов от нормированного расстояния между проводами 
в четырехугольном кластере (
[image: image73.wmf]1

p

w

=

,
[image: image74.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

)
В кластере четырехугольной конфигурации «яркими» являются плазмоны, принадлежащие двум классам симметрии. Если направление падения плоской волны параллельно диагонали квадрата (как показано на рис. 7, в, г), то возбуждаются плазмоны, поля которых симметричны относительно всех осей симметрии 
[image: image75.wmf]чет

H

. Когда направление падения плоской волны перпендикулярно стороне квадрата (рис. 7, а, б), то возбуждаются плазмоны, поля 
которых симметричны относительно вертикальных и горизонтальных линий симметрии и антисимметричны относительно диагональных линий (рис. 3, е, второй слева). Остальные четыре найденных плазмона в такой структуре являются «темными». 


[image: image76]
                                                   а                                                             б

Рис. 6. Поперечное сечение рассеивания для треугольного кластера (
[image: image77.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

)

[image: image78]
                                          а                                                                  б

Рис. 7. Поперечное сечение рассеивания для четырехугольного кластера (
[image: image79.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

)
На рис. 6 и 7 показано поперечное сечение рассеивания плоской волны для различных значений нормированной плазменной частоты 
[image: image80.wmf]p

w

 и нормированного расстояния между 
нанопроводами 
[image: image81.wmf]da

. При возбуждении плоской волной треугольного кластера (рис. 6, 
направление падения волны указано стрелками) возбуждаются только плазмоны, поля которых симметричны относительно всех осей симметрии. Для дипольного плазмона из такого класса направления дипольных моментов указаны на рис. 3, б. Именно такой плазмон является «ярким», а остальные найденные плазмоны «темными». 

При небольших расстояниях между проводами в спектре наблюдается 2-3 резонансных пика. Первый пик соответствует дипольному плазмону (
[image: image82.wmf]1

s

=

), второй квадрупольному (
[image: image83.wmf]2

s

=

). При дальнейшем сближении проводов наблюдается появление гектапольного плазмона (
[image: image84.wmf]3

s

=

). 

Для удаленных проводов, образующих кластер, в спектре будет наблюдаться только один плазмон: дипольный для тонкого провода (
[image: image85.wmf]0.5

p

w

=

) и квадрупольный для толстого (
[image: image86.wmf]1

p

w

=

). Видно, что с уменьшением значения нормированной плазменной частоты 
[image: image87.wmf]p

w

 
наблюдается смещение пика плазмонного резонанса в область более низких частот для кластеров разных конфигураций. 

На рис. 8 показано распределение поля плоской волны в ближней зоне для кластеров треугольной и четырехугольной конфигурации при 
[image: image88.wmf]0.7

p

w

=

, 
[image: image89.wmf]2

da

=

 (направление освещения структуры показано на вставках). Рис. 8 позволяет оценивать пространственную структуру полей при определенном падении плоской волны.

На рис. 9 представлено поле плоской волны в дальней зоне для треугольного или квадратного кластера при 
[image: image90.wmf]0.7

wp

=

, 
[image: image91.wmf]2

da

=

. Направление падения плоской волны такое же, как на рис. 8.   



[image: image92] 

[image: image93]
                                                     а                                             б                                 в

Рис. 8. Распределение поля плоской волны в ближней зоне для кластера: 
а – треугольной и б – в – четырехугольной формы (
[image: image94.wmf]0.7

p

w

=

,
[image: image95.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

, 
[image: image96.wmf]2

da

=

)


[image: image97.png]180

270





[image: image98.png]180

270



 [image: image99.png]180

270





а 

б
в 

Рис. 9. Распределение поля плоской волны в дальней зоне для кластеров: 
а – треугольной и б – в – четырехугольной формы (
[image: image100.wmf]0.7

p

w

=

,
[image: image101.wmf]3

10

p

w

-

=×

g

, 
[image: image102.wmf]2

da

=

)

Выводы

Теоретически исследована задача на собственные значения в нанопроводах, которые расположены в кластере треугольной или четырехугольной конфигурации. Полностью описаны и классифицированы все возможные плазмоны треугольного и квадратного кластера. Показано, что плазмонные моды нанопроводов в кластере представляют собой симметричные и антисимметричные комбинации соответствующих мод уединенного провода. С увеличением расстояния между проводами собственные частоты приближаются к соответствующей собственной частоте плазмона уединенного провода, с уменьшением расстояния наблюдается расщепление собственных частот гибридных плазмонов.

Список литературы: 1. Peters L. Jr., Richmond J.H. Scattering from cylindrical nonhomogeneous lossy medium // Radio Science. – 1982. – Vol. 17, №6. – Pp. 973. 2. Nakagawa A., Ishii S., and Baba T. Photonic molecule laser composed of GalnAsP microdisks // Appl. Phys. Lett. – 2005. – Vol. 86. – Pp. 041112. 3. Muhlschlegel P., Eisler H., Martin O., Hecht B., and Pohl D. Resonant optical antennas // Science. – 2005. – Vol. 308. – Pp. 1607-1609. 4. Novotny L. and Hulst N. Antennas for light // Nature Photon. – 2011. – Vol. 5. – Pp. 83-90. 5. Bonod N., Devilez A., Rolly B., Bidault S., and Stout B. Ultracompact and unidirectional metallic antennas // Phys. Rev. B. – 2010. – 82. – Pp. 115429. 6. Stuart H. R. and Pidwerbetsky A. Electrically small antenna elements using negative permittivity resonators // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2006. – Vol. 54. – Pp. 1644-1653. 7. Li J. and Engheta N. Ultracompact sub-wavelength plasmonic cavity resonator on a nanowire // Phys. Rev. B. – 2006. – Vol. 74. – Pp. 115125. 8. Dice G., Mujumdar S., and Elezzabi A. Plasmonically enhanced diffusive and subdiffusive metal nanoparticle-dye random laser // Appl. Phys. Lett. – 2005. – Vol. 86. – Pp. 131105. 9. Noginov M., Zhu G., Belgrave A., Bakker R., Shalaev V., Narimanov E., Stout S., Herz E., Suteewong T., and Wiesner U. Demonstration of a spaser-based nanolaser // Nature. – 2009. – Vol. 460. – Pp. 1110-1113. 10. Ikonen P., Karkkainen M., Simovski C., Belov P. and  Tretyakov S. Light-weight base station antenna with artificial wire medium lens // IEE Proceedings – Microwaves, Antennas Propag. – 2006. – Vol. 153, Issue 2. – Pp. 163 – 170. 11. Francois A. and 

 HYPERLINK "http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Himmelhaus,%20Michael.QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37642923200&newsearch=true" \o "" Himmelhaus M. Optical biosensor based on whispering gallery mode excitations in cluster of microparticles // Appl. Phys. Lett. – 2008. - Vol. 92 , Issue 14. - Pp. 141107 – 141107-3. 12. Kottmann J. and Martin O. Plasmon resonant coupling in metallic nanowires // Opt. Expr. 2001. – Vol. 8, no. 12. – Pp. 655-663. 13. Ji X., Cai W., and Zhang P. High order DGTD simulation of plasmon resonant coupling of silver nanowires // IEEE Trans. Antennas Propag. – 2005. – Vol. 21. – Pp. 1-19. 14. Nordlander P. and Oubre C. Plasmon Hybridization in Nanoparticle Dimers // Nano Lett. 2004. – Vol. 8, no. 5. – Pp. 899-903. 15. Градштейн И. С., Рыжик И. М., Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М. : Физматгиз, 1963. – 1100 с. 16. Стогний Н.П., Сахненко Н. К. Плазмонные резонансы в изолированном и паре связанных плазменных цилиндров // Радиофизика и электроника. – 2011. – Вып. 983, № 19. – C. 84-90. 17. Stognii N. P. and Sakhnenko N. K. Plasmon Resonances and Their Quality Factors in a Finite Linear Chain of Coupled Metal Wires // IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron. – 2013. DOI 10.1109/JSTQE.2013.2244561. 18. Smotrova E. I., Nosich A. I., Benson T. M., and Sewell P. Optical coupling of whispering-gallery modes of two identical microdisks and its effect on photonic molecule lasing // IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron. – 2006. – Vol. 12. – Pp. 78–85. 19. Boriskina S. V. Symmetry, degeneracy and optical confinement of modes in coupled microdisk resonators and photonic crystal cavities // IEEE J. Sel. Topics Quantum Electron. – 2006. – Vol. 12, no. 6. – Pp. 1175-1182.
	Харьковский национальный 
университет радиоэлектроники  
	Поступила в редколлегию  12.07.2013


[image: image103.jpg]


[image: image104.png]



� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4 ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





� EMBED Equation.DSMT4  ���





(а)





(б)





s=1





s=1





s=1





s=1

















s=2





s=1





s=3





s=1





s=2





s=3

















s=1





s=2





s=3





s=1





s=2





s=3





s=1





s=2





s=3





s=1





s=2





s=3





(а)





(б)





(в)





(г)








106
 ІSSN 0485-8972 Радиотехника. 2013. Вып. 174
105
ISSN 0485-8972 Радиотехника. 2013. Вып. 174

[image: image1.wmf](

)

2

1(())

pp

i

=--

ewwwg

[image: image105.wmf]d

[image: image106.wmf]d

[image: image107.wmf]2

a

=

r

[image: image108.wmf]1

j

[image: image109.wmf]1

a

=

r

[image: image110.wmf]p

e

[image: image111.wmf]3

a

=

r

[image: image112.wmf]2

j

[image: image113.wmf]3

j

[image: image114.wmf]p

e

[image: image115.wmf]p

e

[image: image116.wmf]d

[image: image117.wmf]1

a

=

r

[image: image118.wmf]1

j

[image: image119.wmf]3

j

[image: image120.wmf]4

j

[image: image121.wmf]2

j

[image: image122.wmf]2

a

=

r

[image: image123.wmf]4

a

=

r

[image: image124.wmf]3

a

=

r

[image: image125.wmf]p

e

[image: image126.wmf]p

e

[image: image127.wmf]p

e

[image: image128.wmf]p

e

[image: image129.wmf]d

[image: image130.wmf]1

x

[image: image131.wmf]2

x

[image: image132.wmf]3

x

[image: image133.wmf]-

[image: image134.wmf]+

[image: image135.wmf]+

[image: image136.wmf]-

[image: image137.wmf]+

[image: image138.wmf]-

[image: image139.wmf]1

x

[image: image140.wmf]2

x

[image: image141.wmf]3

x

[image: image142.wmf]+

[image: image143.wmf]+

[image: image144.wmf]+

[image: image145.wmf]+

[image: image146.wmf]+

[image: image147.wmf]+

[image: image148.wmf]+

[image: image149.wmf]-

[image: image150.wmf]1

x

[image: image151.wmf]23

,

xx

[image: image152.wmf]+

[image: image153.wmf]-

[image: image154.wmf]+

[image: image155.wmf]-

[image: image156.wmf]-

[image: image157.wmf]-

[image: image158.wmf]1

x

[image: image159.wmf]23

,

xx

[image: image160.wmf]+

[image: image161.wmf]-

[image: image162.wmf]+

[image: image163.wmf]+

[image: image164.wmf]+

[image: image165.wmf]+

[image: image166.wmf]+

[image: image167.wmf]+

[image: image168.wmf]1

x

[image: image169.wmf]2

x

[image: image170.wmf]3

x

[image: image171.wmf]4

x

[image: image172.wmf]+

[image: image173.wmf]+

[image: image174.wmf]+

[image: image175.wmf]+

[image: image176.wmf]-

[image: image177.wmf]-

[image: image178.wmf]-

[image: image179.wmf]+

[image: image180.wmf]1

x

[image: image181.wmf]2

x

[image: image182.wmf]3

x

[image: image183.wmf]4

x

[image: image184.wmf]+

[image: image185.wmf]+

[image: image186.wmf]+

[image: image187.wmf]-

[image: image188.wmf]-

[image: image189.wmf]+

[image: image190.wmf]-

[image: image191.wmf]-

[image: image192.wmf]1

x

[image: image193.wmf]2

x

[image: image194.wmf]3

x

[image: image195.wmf]4

x

[image: image196.wmf]+

[image: image197.wmf]-

[image: image198.wmf]+

[image: image199.wmf]+

[image: image200.wmf]-

[image: image201.wmf]+

[image: image202.wmf]-

[image: image203.wmf]+

[image: image204.wmf]1

x

[image: image205.wmf]2

x

[image: image206.wmf]3

x

[image: image207.wmf]4

x

[image: image208.wmf]-

[image: image209.wmf]+

[image: image210.wmf]-

[image: image211.wmf]+

[image: image212.wmf]-

[image: image213.wmf]+

[image: image214.wmf]+

[image: image215.wmf]+

[image: image216.wmf]1

x

[image: image217.wmf]2

x

[image: image218.wmf]3

x

[image: image219.wmf]4

x

[image: image220.wmf]-

[image: image221.wmf]-

[image: image222.wmf]+

[image: image223.wmf]-

[image: image224.wmf]+

[image: image225.wmf]-

[image: image226.wmf]-

[image: image227.wmf]+

[image: image228.wmf]1

x

[image: image229.wmf]2

x

[image: image230.wmf]3

x

[image: image231.wmf]4

x

[image: image232.wmf]-

[image: image233.wmf]-

[image: image234.wmf]+

[image: image235.wmf]+

[image: image236.png]


[image: image237.png]


[image: image238.png]


[image: image239.png]| —— wp=0.5.d/a=0.65

wp=0.5 d/a=1

——— wp=1,d/a=0.65

800

16007

1400

12007

wp=1,d/a=1

02 025 03 0.35

04 0.2
Re(ka)

03 04 05 06



[image: image240.png]80
| 60.
WW 401
o H-yeT &/ A
------------------ H-Heuet | 1204
0.5 1 150

5
HopmunposaHHoe paccTosHue (d/a)




[image: image241.png]= L]
”l".

.
*.

Rl

¥
‘\u‘“\““

60

40t

20¢

0.5

0
1.5 0

20 40 60

HopmuposaHHoe paccTosHue(d/a)



[image: image242.png]


[image: image243.png]


[image: image244.png]


[image: image245.png]


[image: image246.png]


[image: image247.png]


[image: image248.png]—— wp=0.5,d/a=0.65

4001 wp=0.5,d/a=1
200¢ \
n
OO0
»w 0. 45 0. 55
000 — —wp=1,d/a=0.65
wp=1,d/a=1
500¢
/ K
///'__\_j
0 . , .
0.5 0.6 0.7 0.8

Re(ka)



[image: image249.png]— wp=0.5, d/a=0.65

400 wp=0.5, d/a=1
200 / K
3o
cn 0.45 055 0. 6
1000 - —Wp=1, d/a=0.65 |
wp=1, d/a=1

500 /J \/\

0 : . .
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Re(ka)




[image: image250.png]


[image: image251.png]


[image: image252.png]


_1440176722.unknown

_1440176927.unknown

_1440177032.unknown

_1440190355.unknown

_1440190375.unknown

_1440190382.unknown

_1440190365.unknown

_1440177062.unknown

_1440177078.unknown

_1440177087.unknown

_1440177097.unknown

_1440177071.unknown

_1440177047.unknown

_1440177054.unknown

_1440177040.unknown

_1440176976.unknown

_1440177001.unknown

_1440177024.unknown

_1440176994.unknown

_1440176944.unknown

_1440176950.unknown

_1440176937.unknown

_1440176823.unknown

_1440176891.unknown

_1440176912.unknown

_1440176920.unknown

_1440176905.unknown

_1440176845.unknown

_1440176882.unknown

_1440176836.unknown

_1440176753.unknown

_1440176796.unknown

_1440176810.unknown

_1440176759.unknown

_1440176737.unknown

_1440176744.unknown

_1440176731.unknown

_1440176575.unknown

_1440176660.unknown

_1440176690.unknown

_1440176709.unknown

_1440176716.unknown

_1440176700.unknown

_1440176676.unknown

_1440176683.unknown

_1440176668.unknown

_1440176608.unknown

_1440176644.unknown

_1440176651.unknown

_1440176635.unknown

_1440176592.unknown

_1440176601.unknown

_1440176582.unknown

_1440175675.unknown

_1440176509.unknown

_1440176543.unknown

_1440176559.unknown

_1440176567.unknown

_1440176550.unknown

_1440176528.unknown

_1440176535.unknown

_1440176518.unknown

_1440176465.unknown

_1440176481.unknown

_1440176500.unknown

_1440176473.unknown

_1440176447.unknown

_1440176456.unknown

_1440176438.unknown

_1440175683.unknown

_1440175577.unknown

_1440175628.unknown

_1440175654.unknown

_1440175669.unknown

_1440175645.unknown

_1440175602.unknown

_1440175621.unknown

_1440175594.unknown

_1434961351.unknown

_1434976485.unknown

_1434976547.unknown

_1434976639.unknown

_1440175258.unknown

_1440175413.unknown

_1440175558.unknown

_1440175421.unknown

_1440175405.unknown

_1440175267.unknown

_1434976679.unknown

_1434978079.unknown

_1440175248.unknown

_1434976681.unknown

_1434978071.unknown

_1434976682.unknown

_1434976680.unknown

_1434976677.unknown

_1434976678.unknown

_1434976640.unknown

_1434976593.unknown

_1434976637.unknown

_1434976638.unknown

_1434976636.unknown

_1434976591.unknown

_1434976592.unknown

_1434976564.unknown

_1434976590.unknown

_1434976557.unknown

_1434976543.unknown

_1434976545.unknown

_1434976546.unknown

_1434976544.unknown

_1434976487.unknown

_1434976499.unknown

_1434976515.unknown

_1434976488.unknown

_1434976486.unknown

_1434963406.unknown

_1434964014.unknown

_1434976461.unknown

_1434976475.unknown

_1434965140.unknown

_1434963676.unknown

_1434963849.unknown

_1434963881.unknown

_1434963408.unknown

_1434963589.unknown

_1434963571.unknown

_1434963407.unknown

_1434961504.unknown

_1434963021.unknown

_1434963055.unknown

_1434962598.unknown

_1434962615.unknown

_1434962639.unknown

_1434961521.unknown

_1434961513.unknown

_1434961360.unknown

_1434961365.unknown

_1434960226.unknown

_1434960550.unknown

_1434960636.unknown

_1434960314.unknown

_1434960361.unknown

_1434959644.unknown

_1434959710.unknown

_1434960038.unknown

_1434959462.unknown

_1434959504.unknown

_1434959431.unknown

