УДК 535.379:541.138

А.И. БЫХ, док. физ.-мат. наук., А.В. КУКОБА, канд. физ.-мат. наук., Е.А. ЧУГУЙ, Е.М. БЕЛАШ
РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ И ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ГЕТЕРОГЕННОСТИ ПРОВОДЯЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Возможность применения жидкофазной электрохемилюминесценции (ЭХЛ) для анализа поверхности электропроводящих объектов обусловливается взаимосвязью между процессами электрохимического превращения молекул электрохемилюминофора на межфазной границе (плотностью фарадеевского тока) и возникающей при этом ЭХЛ (интенсивностью излучения с элемента поверхности) [1]. В процессе анализа поверхность объекта должна выполнять функцию рабочего электрода ЭХЛ-ячейки. Основным вопросом гетерогенного ЭХЛ-анализа является выбор условий электролиза и состава ЭХЛ-композиций-растворов, обладающих свойством трансформировать энергию электролиза в свет. Именно свойства ЕХЛ-композиций наряду со взаимосвязанными с ними условиями электрохимического возбуждения определяют такие важнейшие характеристики метода, как разрешающую и обнаружительную способности. При этом эти две характеристики, в основном, определяются максимальным количеством квантов ЭХЛ, испускаемых с единичной площади приэлектродного слоя раствора в единицу времени (удельной интенсивностью ЭХЛ или максимальной светимостью электрода 
[image: image1.wmf]S

I

эхл

¶

¶

/

) и временной задержкой 
[image: image2.wmf]t

D

между началом электролиза и испусканием ЭХЛ [1, 2]. Рассмотрим взаимосвязь между этими величинами.

Разрешающая способность метода ЭХЛ-анализа определяется возможностью раздельной регистрации излучения, вызванного электрохимическими процессами на соседних элементах поверхности электрода. Ее теоретический предел определяется длиной волны ЭХЛ (
[image: image3.wmf]эхл

l

). Однако, для достижения этого предела необходимо получить такую светимость электрода, которая даст возможность применить мелкозернистые фотоматериалы при разумной продолжительности экспозиции, либо использовать соответствующие фотоэлектрические средства регистрации ЭХЛ-изображений анализируемых электродов. При этом вполне очевидно, что увеличение удельной интенсивности ЭХЛ позволит уменьшить влияние погрешностей регистрирующей аппаратуры и приблизить разрешение к теоретическому пределу. Не менее существенно влияние на разрешающую способность временной задержки. За время 
[image: image4.wmf]t

D

диффузионные процессы удалят эмиттеры ЕХЛ от образовавшего их элемента поверхности, что приведет к некоторому размытию ЭХЛ-изображения и потере разрешения. Для уменьшения 
[image: image5.wmf]t

D

необходимо применять биполярные возбуждающие импульсы с минимально возможной длительностью.

Обнаружительная способность метода ЭХЛ-анализа характеризуется величиной минимальной площади элемента электродной поверхности 
[image: image6.wmf]min

S

, излучение с которой может быть обнаружено. Следует отметить, что с помощью ЭХЛ могут быть обнаружены локальные электрохимически-активные участки с размерами, существенно меньшими длины волны ЭХЛ (например, единичные проколы диэлектрического слоя, изолирующего электрод) [1], однако точность определения координат таких участков по-прежнему лимитируется 
[image: image7.wmf]эхл

l

. Значение 
[image: image8.wmf]min

S

может быть определено из соотношения


[image: image9.wmf]S

I

F

S

эхл

п

¶

¶

=

/

min

 ,

где 
[image: image10.wmf]п

F

 — порог чувствительности регистрирующей аппаратуры. Величина 
[image: image11.wmf]t

D

 не оказывает существенного влияния на 
[image: image12.wmf]min

S

, но влияет на точность определения координат обнаруживаемых локальных участков.

Таким образом, для упрощения процедуры регистрации ЭХЛ-изображений, повышения обнаружительной способности и разрешения необходимо применять композиции с максимальным значением 
[image: image13.wmf]S

I

эхл

¶

¶

/

 и минимальным
[image: image14.wmf]t

D

. Проведенные нами ранее исследования показали, что для обеспечения такого значения параметров для каждого состава композиции существует оптимальный режим возбуждения ЭХЛ-электролиз биполярными импульсами напряжения оптимальной длительности [3]. Для композиций, в которых время жизни катион- и анион-радикалов электрохемилюминофоров превышает 10-3с, оптимальная длительность катодной и анодной фаз (
[image: image15.wmf]и

T

) связана с длительностью фактической паузы в электролизе, возникающей при переключении полярности возбуждающего напряжения и вызванной процессом перезарядки двойного электрического слоя. Оптимальное значение 
[image: image16.wmf]T

и

 лежит в пределах 
[image: image17.wmf]я

д

C

s

¸

/

)

5

3

(

, где 
[image: image18.wmf]д

C

 — емкость двойного электрического слоя, примыкающего к рабочему электроду, а 
[image: image19.wmf]я

s

 — электропроводность ЭХЛ-ячейки. При этом амплитуды положительного и отрицательного импульсов должны выбираться из условия обеспечения предельных токов соответствующих электрохимических реакций. Сокращение длительности 
[image: image20.wmf]T

и

 относительно оптимального значения хотя и приводит к сокращению
[image: image21.wmf]t

D

, но сопровождается быстрым уменьшением 
[image: image22.wmf]S

I

эхл

¶

¶

/

 до нулевого значения. Таким образом, фактически достижимое значение 
[image: image23.wmf]t

D

 лимитируется отношением 
[image: image24.wmf]я

д

C

s

/

, т.е. постоянной времени ЭХЛ-ячейки. Конструктивные возможности уменьшения 
[image: image25.wmf]я

д

C

s

/

 весьма ограничены — величина
[image: image26.wmf]д

C

 определяется площадью поверхности рабочего электрода и мало зависит от состава ЭХЛ-композиции, а расстояние между рабочим и вспомогательным электродами выбирается всегда минимально возможным. Единственной реальной возможностью уменьшения постоянной времени ячейки остается увеличение удельной электропроводности ЭХЛ-композиции. 

Среди достаточно большого разнообразия известных к настоящему времени ЭХЛ-композиций в наибольшей степени отвечают выдвинутым условиям диметилформамидные растворы электрохемилюминофоров 9,10-дифенилантрацена (ДФА) и 5,6,11,12-тетрафенилнафтацена (рубрена), в которых фоновым электролитом является перхлорат тетрабутиламмония (ТБАП) [4]. Благодаря высокой стабильности ион-радикалов ДФА и рубрена (время жизни самых короткоживущих катион-радикалов порядка 1с) эти композиции обладают достаточно высокой 
[image: image27.wmf]S

I

эхл

¶

¶

/

 и наиболее простым механизмом ЭХЛ, почти не отягощенным побочными химическими взаимодействиями. Зависимость удельной электропроводности этих композиций при 24оС от концентрации ТБАП приведена на рис.1. 


[image: image28.wmf] 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

Концентрация ТБАП, М

, См/м


Рис. 1

Оптимальным значением концентрации фонового электролита является 0,1М. Как видно из рис. 1, дальнейшее увеличение концентрации ТБАП приводит к нарастанию электропроводности, однако сопровождается некоторым снижением 
[image: image29.wmf]эхл

I

, что объясняется увеличением вероятности возникновения ионных пар [4]. Высокая степень диссоциации ТБАП и, как следствие, хорошая удельная электропроводность раствора (
[image: image30.wmf]467

,

0

=

s

см/м при 
[image: image31.wmf]1

,

0

=

ТБАП

C

м) позволяет сократить паузы, связанные с перезарядкой емкости двойного слоя возле рабочего электрода между потенциалами окисления 
[image: image32.wmf]ox

j

 и восстановления 
[image: image33.wmf]red

j

 соответствующего электрохемилюминофора, до 10(20 микросекунд и получить 
[image: image34.wmf]t

D

того же порядка. Вместе с тем, проведенные нами исследования показали возможность существенного увеличения значения 
[image: image35.wmf]S

I

эхл

¶

¶

/

 этих композиций за счет увеличения растворимости люминофоров. Максимальная растворимость рубрена в диметилформамиде (ДМФА) приближается к 0,001М, хотя ДФА растворяется несколько лучше. Однако типичные концентрационные зависимости 
[image: image36.wmf]эхл

I

 имеют линейно-возрастающий участок вплоть до 0,01(0,05М [4] и за счет увеличения концентрации люминофора можно ожидать существенную прибавку 
[image: image37.wmf]эхл

I

. Решить эту задачу можно, изменив состав растворителя. Анализ литературных данных показывает, что в других растворителях, используемых для создания эффективных ЭХЛ-композиций, растворимость рубрена и ДФА ниже, чем в ДМФА. Вместе с тем известно, что полиацены, к которым относятся рубрен и ДФА, хорошо растворяются в неполярных ароматических растворителях (например, бензоле), однако в них не растворяются фоновые электролиты и отсутствует электропроводность. Было принято решение использовать смесь растворителей ДМФА (который обеспечивал растворимость фонового электролита ТБАП) и бензола. По нашим данным предел растворимости рубрена в бензоле при комнатной температуре составляет 0,0718М, что примерно в семь раз превышает его предельную концентрацию в диметилформамиде. Увеличение доли бензола в смеси повышает растворимость рубрена, однако из-за уменьшения полярности растворителя при этом уменьшается степень диссоциации ТБАП и снижается электропроводность раствора, что иллюстрируется приведенной на рис. 2 зависимостью 
[image: image38.wmf]s

 от содержания бензола в смеси ДМФА-бензол. 


[image: image39.wmf] 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Объемное содержание бензола в смеси, %

, 

См/м

0,1Ì ÒÁÀÏ

 

Рис. 2

Наилучшая комбинация свойств смеси ДМФА-бензол (растворимость рубрена до 0,005М при удельной электропроводности раствора 
[image: image40.wmf]263

,

0

=

s

см/м) достигалась при объемном соотношении 1/1. Применение оптимальной смеси растворителей позволило получить на основе рубрена и ДФА ЭХЛ-композиции с очень высокими интенсивностями ЭХЛ (
[image: image41.wmf]3

10

/

»

¶

¶

S

I

эхл

лм/м2), излучающие, соответственно, в оранжевом и синем диапазонах. Дальнейшее увеличение доли бензола в композиции, несмотря на увеличение растворимости рубрена, не сопровождалось ростом 
[image: image42.wmf]эхл

I

.Это вызвано, как видно из рис. 2, быстрым снижением электропроводности композиции и соответствующим увеличением пауз в биполярном электролизе, вызванных перезарядкой двойнослойной области рабочего электрода. Удлинение пауз в электролизе вызывает также увеличение 
[image: image43.wmf]t

D

 и соответствующее снижение разрешающей способности.

Экспериментальные исследования ЭХЛ-изображений различных объектов с использованием разработанных композиций позволили выявить еще один важный аспект, устанавливающий дополнительные требования к составу ЭХЛ-композиций. Все ЭХЛ-изображения, полученные при использовании композиции на основе ДФА, имели своеобразную вуаль (изображение как будто было окутано туманом). При использовании рубрена подобный эффект отсутствовал и ЭХЛ-изображения были более четкими и контрастными. Анализ полученных данных позволил определить, что наблюдаемый эффект вызван переносом излучения, т.е. поглощением первичного излучения и образованием вторичных центров люминесценции. В эффекте перепоглощения первичного излучения можно выделить два качественно различных аспекта — перенос излучения собственными молекулами электрохемилюминофора (реабсорбция) и перенос излучения примесными люминесцирующими молекулами (примесное перепоглощение). Явление реабсорбции, вызванное перекрытием спектров поглощения и ЭХЛ люминофора, приводит к переносу энергии из коротковолновой части спектра излучения в длинноволновую. Однако из-за высокой концентрации электрохемилюминофора вторичные центры излучения находятся на достаточно близком расстоянии от первичных (при концентрации 0,05М это расстояние меньше 
[image: image44.wmf]эхл

l

) и заметных изменений в качестве ЭХЛ-изображения не происходит. Потери 
[image: image45.wmf]эхл

I

 из-за реабсорбции не являются значительными, так как перекрытие спектров мало, а большая часть поглощенных квантов из-за высокого квантового выхода электрохемилюминофора испускается в длинноволновой части спектра. К совершенно противоположным результатам приводит примесное перепоглощение. В этом случае может наблюдаться значительное или даже полное перекрытие спектра поглощения примеси со спектром ЭХЛ, кроме того, квантовый выход флуоресценции примеси (или примесей) неизвестен и, скорее всего, невысок. Это приводит к существенному снижению 
[image: image46.wmf]эхл

I

 и заметному изменению спектрального состава излучения. Но еще более важным является следующее: из-за высокой чистоты компонентов ЭХЛ-композиции флуоресцирующие примеси имеют в растворе очень низкую концентрацию. В результате этого вторичные центры излучения удалены от первичных на расстояния, превышающие 
[image: image47.wmf]эхл

l

, и могут охватывать фактически весь объем раствора. Происходит существенная потеря первичной визуальной информации, что приводит к ухудшению всех характеристик ЭХЛ-анализа.

То, что примесное перепоглощение не проявляется в композиции на основе рубрена, подсказало путь устранения этого нежелательного эффекта. Если спектр ЭХЛ находится в красной области, то вторичная флуоресценция должна быть еще более длинноволновой, однако в этом спектральном диапазоне вероятность флуоресценции значительно снижается. Кроме того, столь длинноволновое излучение, даже в случае возникновения, уже не воспринимается глазом и большинством фотоматериалов.

Список литературы: 1. Кукоба А.В., Рожицкий Н.Н. Электpохемилюминесцентный метод исследования поверхности электродов и визуализации фарадеевских процессов. Методика, аппаратура и экспериментальные исследования // Электрохимия. 1993. Т. 29, № 2. С. 261-266. 2. Головенко В.М., Кукоба А.В., Рожицкий Н.Н. Электрохемилюминесцентный метод исследования поверхности электродов и визуализации фарадеевских процессов. Диффузионно-кинетическая модель электpохемилюминесценции в ячейках с электродами с различными поверхностными дефектами и гетерогенностью // Там же. 1993. Т. 29, № 7. С. 837-843. 3. Головенко В.М., Кукоба А.В. Оптимизация параметров импульсного возбуждения растворов-электролитов при электрохемилюминесцентном анализе гетерогенности поверхности // Тез. Докл. II Международной конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», Харьков-Туапсе, 1997. Ч. 1. 184 с. 4. Бых А.И., Васильев Р.Ф., Рожицкий Н.Н. Электрохемилюминесценция растворов органических соединений // Итоги науки и техники. Сер. Радиационная химия. Фотохимия. М.: ВИНИТИ, 1979. Т. 2. 135 с.

Харьковский государственный технический

университет радиоэлектроники                           



  Поступила в редколлегию 23.09.99

[image: image48.wmf]
Анатолий Иванович Бых, д-р физ-мат. наук, проф., зав. кафедрой биомедицинских электронных устройств и систем, с аспирантами кафедры.

Слева направо: Н.Н. Костюк, Т.Н. Жемчужкина, Е.А. Чугуй, к.л. Хрусталев, В.П. Кравченко, докторант кафедры И.Б. Свирь, 
А.Н. Мятыга, В.А. Ярута.




� EMBED CorelDRAW.Graphic.9  ���








92
ISSN 0485-8972. Радиотехника. Вып. 111. 1999

91
ISSN 0485-8972. Радиотехника. Вып. 111. 1999


[image: image49.wmf]_1006606658.unknown

_1010831949

_1010831962

_1010832023

_1009721911.unknown

_1006606547.unknown

_1006606558.unknown

_1006606571.unknown

_1006606577.unknown

_1006606584.unknown

_1006606588.unknown

_1006606589.unknown

_1006606591.unknown

_1006606587.unknown

_1006606582.unknown

_1006606583.unknown

_1006606580.unknown

_1006606574.unknown

_1006606575.unknown

_1006606572.unknown

_1006606566.unknown

_1006606568.unknown

_1006606570.unknown

_1006606567.unknown

_1006606561.unknown

_1006606564.unknown

_1006606559.unknown

_1006606553.unknown

_1006606555.unknown

_1006606557.unknown

_1006606554.unknown

_1006606550.unknown

_1006606551.unknown

_1006606549.unknown

_1006606537.unknown

_1006606542.unknown

_1006606545.unknown

_1006606546.unknown

_1006606543.unknown

_1006606539.unknown

_1006606541.unknown

_1006606538.unknown

_1006606531.unknown

_1006606534.unknown

_1006606535.unknown

_1006606533.unknown

_1006606527.unknown

_1006606530.unknown

_1006606525.unknown

