УДК 621.373.826
А.Г. ПАЩЕНКО канд. физ.-мат. наук

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ЧАСТИЦ И КВАЗИЧАСТИЦ 

В АКТИВНОЙ ОБЛАСТИ ИПЛ НА КРС НА ОСНОВЕ InGaAs/InP

В настоящее время наряду с «традиционными» ИПЛ на КРС на основе GaAs/AlGaAs всё большее распространение приобретают приборы созданные на основе InGaAs/InP. Интерес к соединениям данного типа основан на ряде причин:

( диапазон излучения лазеров на основе InGaAs/InP лежит в пределах от 1,1 до 2,4 мкм., при этом излучение на длине волны 1,55 мкм. позволяет использовать данный тип лазеров в оптических системах связи более эффективно, чем лазеры на основе GaAs/AlGaAs (диапазон длин волн излучения 0,85 – 0,95 мкм.) [1,2,3];

( соединения индия и фосфора оказались более технологичными при производстве квантово-размерных структур, чем соединения галлия и мышьяка; свойствами КРС созданных на основе InGaAs/InP на этапе изготовления можно управлять с большой точностью различными технологическими способами: эпитаксиальными методами, методами перелегирования, диффузионными методами [1,2,4];

( технологичность основных материалов позволила, в свою очередь, использовать соединение InGaAs/InP не только для производства излучающих приборов – квантово-размерных лазеров, но также и компонентов оптических интегральных схем и систем оптической обработки информации: оптических волноводов, разветвителей, сумматоров, модулятров с различными способами модуляции, акустооптических конверторов ТЕ-ТМ колебаний и т.д. [3]

( при производстве КРС методом перелегирования существует возможность создавать напряжённые слои с двумя типами напряжения – растягивающим и сжимающим в области квантового ограничения. Создание приборов с напряжёнными квантово-размерными слоями является одни из перспективных направлений современной наноэлектроники [2,3,4];

( прецезионные возможности современных эпитаксиальных технологий позволяют с высокой точностью и в довольно широких пределах осуществлять зонную инженерию квантово ограниченных слоёв InGaAs.

Создание квантово-размерных лазеров на основе InGaAs/InP для применения в конкретной области оптоэлектроники, квантовой электроники или для целей связи требует точной оценки физических и оптических параметров активной области таких лазеров. Одним из важнейших параметров любого лазера, определяющим его дальнейшее использование является длина волны генерируемого излучения. Поэтому, на этапе проектирования и изготовления прибора необходимо предусмотреть возможность управления длиной волны вновь создаваемых лазеров.

При создании квантово-размерных лазеров одним из таких методов является изготовление активной области лазера в виде сверхрешетки, где за счет взаимного влияния волновых функций частиц, находящихся в различных ямах формируются минизоны. Положением минизоны на энергетической диаграмме КРС можно управлять на этапе изготовления двумя основными способами:

- изменением ширины ям и разделительных барьеров;

- изменением высоты потенциальных барьеров, варьируя их химический состав.

В ряде случаев при уменьшении толщины ям и барьеров до величины соизмеримой с длиной волны де-Бройля электронов для данного материала на энергетической диаграмме КРС выделяются отдельные уровни частиц, причем взаимное влияние волновых функций частиц через разделительные барьеры увеличивается. Это выражается в изменении положения уровней частиц на энергетической диаграмме многослойной КРС по сравнению с КРС, состоящей из одного квантово ограниченного слоя.

Однако, несмотря на большие преимущества КРС перед обычными гетероструктурами и широким применением их в лазерной технике, многослойные симметричные КРС обладают также и определёнными недостатками:

- увеличение количества слоев усложняет и удорожает производство;

- распределение плотности вероятности нахождения частиц по всей КРС равномерно, концентрации частиц в каждой отдельной яме сравнительно невелики.

Одним из возможных путей решения этих проблем является создание несимметричных КРС, где появляется возможность управлять свойствами частиц в одной или нескольких квантовых ямах за счет несимметричного энергетического профиля и неравномерного влияния частиц находящихся в соседних квантово ограниченных слоях.

Чтобы в полной мере использовать преимущества такого подхода необходимо исследовать взаимное влияние частиц, располагающихся в соседних квантовых ямах в зависимости от энергетических и геометрических параметров структуры.

В данной работе была исследована КРС, состоящая из двух квантово ограниченных слоев - InGaAs (квантовых ям) разделенных слоем широкозонного полупроводника – InP, толщиной также порядка длины волны де-Бройля [5,6].

На основании решения уравнения Шредингера с невозмущённым гамильтонианом были рассчитаны собственные значения энергии частиц, находящихся в квантовых ямах КРС и их зависимость от ширины ям и разделительного барьера. Затем на основании правила частот Бора были рассчитаны частоты и длины волн излучательных переходов. На рисунках 1 и 2 представлена зависимость длины волны излучательных переходов электрон – тяжелая дырка (e(hh) и электрон – легкая дырка (e(lh) для основного квантового уровня n = 1 от ширины ямы – a при фиксированных значениях ширины барьера – b. Из анализа данных приведенных на рисунках 1 и 2 следует, что при монотонном возрастании длины волны излучения с увеличением ширины ямы, наиболее эффективно ею можно управлять на этапе изготовления, изменяя ширину ямы в пределах 15 – 22 А.

На рисунках 3 и 4 представлена зависимость длины волны излучательных переходов электрон – тяжёлая дырка (e(hh) и электрон – лёгкая дырка (e(lh) для основного квантового уровня n=1 от ширины барьера – b при фиксированных значениях ширины ямы – a. Из анализа данных приведенных на рисунках 3 и 4 следует, что изменение длины волны излучения более ощутимы для узких ям при изменении ширины барьера в пределах от 10 до 50 А.


[image: image1.wmf]14

16

18

20

22

24

0,95

1,00

1,05

1,15

l

, 

мкм

а, A

b=10 A

b=90 A

b=30

 A

b=50

 A

b=70

 A

1,10

26


Рис. 1


[image: image2.wmf]14

16

18

20

22

24

26

0,95

1,00

1,05

b=90

 A

b=10

 A

b=30

 A

b=50

 A

b=70

 A

l

,  

мкм

а

 

А

1,15

1,10


Рис. 2 


[image: image3.wmf]0

20

40

60

b

 A

0,92

0,98

1,04

1,12

l

, 

мкм

a=30 A

a=27 A

a=24 A

a=21 A

a=18 A

80


Рис. 3 


[image: image4.wmf]0

20

40

60

b,

 A

80

0,95

1,00

1,05

1,10

λ,

  

мкм

1

,

15

a=30 A

a=27 A

a=24 A

a=21 A

a=18 A

a=15 A


Рис. 4 

Список литературы: 1. E. Herbert Li. Optical Properties of an InGaAs-InP Interdiffused Quantum Wells // IEEE J. Quantum Electronics. 1997. Vol. 34, N 6. P. 982-990. 2. Физика полупроводниковых лазеров / Под ред. Х. Такумы.  М.: Мир, 1989. 310 с. 3. Андо Т. и др. Электронные свойства двумерных систем. Пер с англ.  М.: Мир, 1985.  416 с. 4. Гауэр Дж. Оптические системы связи. Пер с англ.  М.: Радио и связь, 1989. 504 с. 5. Пащенко А.Г. Энергетические состояния частиц и квазичастиц в многослойных несимметричных квантово-размерных структурах // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 1999. Вып. 109. С. 91 — 97. 6. Emmanuel Anemogiannis, Elias N. Glytsis, Thomas V. Gaylord. Quasi - Bound States Determination Using a Perturbed Wavenumbers Method in a Large Quantum Box // IEEE J. Quantum Electronics. 1998. Vol. 33, N 5. P. 742-752.

Харьковский государственный технический 

университет радиоэлектроники.

Институт радиотехники и электроники                                                            Поступила в редколлегию 30.09.99






28
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 111
29
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 111


_1006890359.doc


(,  мкм







b=70 A







b=50 A







b=30 A







b=90 A







b=10 A







1,15







1,05







1,00







0,95



















а А







1,10







26







24







22







20







18







16







14



















_987959571.unknown



_1006104784.unknown



_1006105070.unknown



_1006105604.unknown



_987959572.unknown



_987959210.unknown




_1006890413.doc


a=18 A











a=30 A







a=27 A







a=24 A







a=21 A







1,12















1,04















0,98











80







0,92











b A







60







40







20







0







(, мкм











_987961762.unknown



_987961763.unknown




_1006890466.doc


a=15 A







λ,  мкм







a=24 A







a=27 A







a=30 A







a=21 A







a=18 A







1,15







1,10







1,05







1,00







0,95







80







b, A







60







40







20







0



















_987959694.unknown



_987959724.unknown



_987959725.unknown



_987959693.unknown




_1006110711.doc


b=90 A







b=70 A







b=50 A







b=30 A







b=10 A











1,15







1,05







1,00







1,10







0,95







24







а, A







22







20







18







16







14







� EMBED Equation.2  ���� EMBED Equation.2  ���, мкм







26











_987961477.unknown



_987961478.unknown




