УДК 621.373.826

С.О. Мартыненко, А.И. Терещенко, д-р техн. наук 

Зависимость параметров фотоприемника 
от структуры p-i-n диода

Введение

Одной из характеристик современного общества можно назвать постоянно растущий объем передаваемой информации. Для передачи информации используются различные виды линий связи, такие как телефонные, линии видеосвязи, локальные и глобальные информационные сети. В качестве наиболее современной технологии передачи связи целесообразно использовать волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые по многим характеристикам превосходят обычные линии. Для оптимального проектирования волоконно-оптических сетей целесообразно использовать моделирование как системы в целом, так и отдельных компонент для нахождения компонент с наилучшими характеристиками или, по крайней мере, удовлетворяющих заданным параметрам.

[image: image1.wmf]),

exp(

)

(

),

exp(

)

(

0

0

x

A

N

x

N

x

A

P

x

P

n

p

-

=

-

=

Фотоприемники являются одной из важнейших и неотъемлемых компонент ВОЛС. В качестве фотоприемников в большинстве случаев используются полупроводниковые фотодиоды. Для современных линий связи, которые работают на высоких скоростях, наилучшим  выбором являются p-i-n фотодиоды, которые обладают высоким быстродействием и низким уровнем шумов.

                    Рис. 1 – Структура p-i-n фотодиода                     Рис.2 – Структура p-i-n фотодиода с 
                     с двойным гетеропереходом(DHJ)                                  гомопереходом(HJ)
Для выбора фотодиода с наилучшими параметрами целесообразно провести сравнение фотодиодов с различными параметрами и характеристиками. В качестве образца будем использовать стандартный p-i-n фотодиод на основе GaAs с двойной гетероструктурой, представленный на рис.1[1]. Вторым будет фотодиод с обычным гомопереходом и необычным профилем легирования, представленный на рис.2 [2]. Как известно, фотодиоды с гомопереходом практически не используются в связи с малой шириной рабочей области. Это обусловлено медленными диффузионными процессами, происходящими при переносе носителей. В данном случае благодаря необычному легированию в фотодиоде присутствует внутреннее электрическое поле, которое способствует переносу носителей, если оно направлено по ходу движения, и тормозит их, если направлено против. В результате этого медленные диффузионные процессы будут проходить значительно быстрее, и рабочий диапазон данного фотодиода весьма возрастет. 

Описание моделей 

В фотодиоде с гомопереходом регионы p и n экспоненциально легированы со следующими профилями распределения:


[image: image58.png]oM Ao ®

B0

ples sl

W0 200
MKM2




где P0 и N0 - начальные значения концентрации, а Ap и An – некоторые константы. Внутреннее электрическое поле в p и n регионах может быть представлено следующим образом:


[image: image2.wmf],

,

n

n

n

n

p

p

p

p

A

D

E

A

D

E

m

m

=

-

=


где Dp и Dn - коэффициенты диффузии дырок и электронов соответственно, p и n - подвижность дырок и электронов соответственно.

Ток фотодиода складывается из трех компонент: дрейфового тока и тока, образованного диффузией неосновных носителей заряда из p и n регионов в i регион:


[image: image3.wmf]drift

n

p

J

J

J

J

+

+

=

.
Дрейфовая компонента может быть записана следующим образом [3]:


[image: image4.wmf]+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

-

-

-

+

=

n

n

drift

j

n

j

L

L

j

L

L

I

q

J

vt

vt

a

a

vt

a

a

1

)

exp(

)

exp(

1

0



[image: image5.wmf],

)

exp(

1

)(

exp(

1

)

exp(

0

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

-

-

-

-

-

-

+

p

p

p

j

j

L

L

L

j

L

L

I

q

vt

vt

a

a

a

vt

a

a



(1)

где 
[image: image6.wmf]p

t

 и 
[image: image7.wmf]n

t

 - время переноса электронов и дырок соответственно, 
[image: image8.wmf]a

 - коэффициент абсорбции, I0 – световой поток на единицу площади, найденный по формуле:


[image: image9.wmf]S

hc

W

I

l

=

0

,

где W – энергия падающего света, длина волны падающего света, S – площадь активной области фотодиода.
Диффузионное уравнение для неосновных носителей заряда в р регионе записывается следующим образом:


[image: image10.wmf]2

2

0

)

(

x

n

D

x

n

A

D

n

x

G

t

n

p

n

p

p

n

p

p

n

p

p

p

¶

D

¶

+

¶

D

¶

-

D

-

=

¶

D

¶

m

m

t

, 

(2)

и в n регионе


[image: image11.wmf]2

2

0

)

(

x

p

D

x

p

A

D

p

x

G

t

p

n

p

n

n

p

n

n

p

n

n

n

¶

D

¶

+

¶

D

¶

-

D

-

=

¶

D

¶

m

m

t

,

(3)

где 
[image: image12.wmf]0

p

t

 и 
[image: image13.wmf]0

n

t

 - время жизни носителей в двух регионах.


[image: image14.wmf])

exp(

)

(

0

x

I

x

G

p

a

a

-

=

,


[image: image15.wmf])

exp(

))

(

exp(

)

(

0

x

X

L

I

x

G

p

n

a

a

a

-

+

-

=

,

где 
[image: image16.wmf]p

X

 - ширина р региона и L – ширина i региона. 
Уравнение (2) может быть записано в малосигнальной форме:


[image: image17.wmf]0

)

(

2

1

2

2

=

+

D

-

D

+

D

n

p

p

p

p

D

x

G

n

C

dx

n

d

C

dx

n

d

,


(4)

где


[image: image18.wmf]p

A

C

-

=

1

,


[image: image19.wmf]n

n

D

j

C

0

2

1

t

v

+

=

.

Запишем характеристическое уравнение для дифференциального уравнения (4):


[image: image20.wmf]0

2

1

2

=

-

+

C

C

l

l

.

Корни этого уравнения будут следующими:

[image: image21.wmf]2

4

2

2

1

1

1

C

C

C

+

+

-

=

l

,


[image: image22.wmf]2

4

2

2

1

1

2

C

C

C

+

-

-

=

l

.

Решение уравнения (4) будет состоять из однородного и частного решений. Общее выражение будет записано следующим образом:

[image: image23.wmf])

exp(

)

exp(

)

exp(

3

2

2

1

1

x

K

x

K

x

K

n

p

a

l

l

-

+

+

=

D

,

где 


[image: image24.wmf]2

1

2

0

3

1

C

C

D

I

K

n

-

-

-

=

a

a

a

.

Используя следующие граничные условия: 


[image: image25.wmf]0

)

(

=

-

=

D

p

p

X

x

n

,


[image: image26.wmf])

exp(

)

0

(

0

2

0

p

p

i

p

p

X

A

P

n

n

x

n

-

-

=

-

=

=

D

,

получим:


[image: image27.wmf])

exp(

)

exp(

)

exp(

))

exp(

)

(exp(

1

2

1

0

1

3

2

p

p

p

p

p

p

X

X

X

n

X

X

K

K

l

l

l

a

l

-

-

-

-

+

-

-

=

,


[image: image28.wmf]3

2

0

1

K

K

n

K

p

-

-

-

=

.

Диффузионный ток электронов может быть найден из следующего выражения при х = 0:


[image: image29.wmf]x

n

qD

J

p

n

n

¶

D

¶

=

.

Используя это выражение, получим:


[image: image30.wmf])

(

3

2

2

1

1

a

l

l

K

K

K

qD

J

n

n

-

+

=

.

Аналогично уравнению (2) можно записать малосигнальное уравнение для дырок в n регионе:


[image: image31.wmf]0

)

(

4

3

2

2

=

+

D

-

D

+

D

p

n

n

n

n

D

x

G

p

C

dx

p

d

C

dx

p

d

,


(5)

где


[image: image32.wmf]n

A

C

-

=

3

,


[image: image33.wmf]p

p

D

j

C

0

4

1

t

v

+

=

.
Характеристическое уравнение будет выглядеть следующим образом:


[image: image34.wmf]0

4

3

2

=

-

+

C

C

l

l

.

Корни этого уравнения будут:


[image: image35.wmf]2

4

4

2

3

3

3

C

C

C

+

+

-

=

l

,


[image: image36.wmf]2

4

4

2

3

3

4

C

C

C

+

-

-

=

l

.

Решение уравнения (5) может быть записано таким образом:


[image: image37.wmf])

exp(

)

exp(

)

exp(

6

4

5

3

4

x

K

x

K

x

K

p

n

a

l

l

-

+

+

=

D

,

где 


[image: image38.wmf]4

3

2

0

6

1

C

C

D

I

K

p

-

-

-

=

a

a

a

.

Используя граничные условия:


[image: image39.wmf]0

)

(

=

-

=

D

n

n

X

x

p

,


[image: image40.wmf]0

2

0

)

0

(

N

n

p

x

n

i

n

p

-

=

-

=

=

D

,

где 
[image: image41.wmf]n

X

- ширина n региона, получим следующие выражения для 
[image: image42.wmf]4

K

и 
[image: image43.wmf]5

K

:


[image: image44.wmf])

exp(

)

exp(

)

exp(

)

exp(

)))

(

exp(

)

exp(

)

(exp(

3

4

4

3

0

3

6

5

n

n

n

n

n

n

X

L

X

X

p

X

L

X

L

K

K

l

l

l

l

a

l

a

-

-

+

+

-

-

-

=

,


[image: image45.wmf])

exp(

)

exp(

)

exp(

3

6

4

5

0

4

L

L

K

L

K

p

K

n

l

a

l

-

-

-

-

=

.

Ток диффузии для дырок в n регионе получается из выражения:


[image: image46.wmf]x

p

qD

J

n

p

p

¶

D

¶

-

=

.

Используя это выражение, получим


[image: image47.wmf]))

exp(

)

exp(

)

exp(

(

6

4

4

5

3

3

4

L

K

L

K

L

K

qD

J

p

n

a

a

l

l

l

l

-

-

+

=

.

Итак, в результате решения дифференциальных уравнений получены диффузионные компоненты и, следовательно, можно найти полный ток, используя выражение (1).

Результаты и выводы
Численные расчеты были произведены для p-i-n фотодиода на основе GaAs. Параметры, использованные для расчетов, приведены в таблице. Результат расчета рабочего диапазона p-i-n фотодиодов приведен на рис 3. Из рисунка видно, что ширина рабочего диапазона для обоих фотодиодов практически одинакова, но при этом в фотодиоде с гомопереходом отсутствует накопление дырок, характерное для фотодиода с гетеропереходом, и как следствие – отсутствие задержки времени отклика. На рис. 4 представлена зависимость плотности тока от частоты для различных площадей активной области. Размеры оказывают влияние в основном на амплитуду тока при низких частотах. На рис. 5 приведена зависимость плотности тока от толщины абсорбирующего i-слоя. На полученной кривой наблюдается максимум для толщины слоя 1.1 мкм, что соответствует оптимальной толщине для получения максимальной плотности тока при прочих равных условиях. Рис. 6 иллюстрирует зависимость плотности тока от размеров активной области фотодиода. Исходя из этой кривой, целесообразно использовать фотодиоды с малой площадью активной поверхности для достижения оптимальных характеристик.

Таблица

Название параметра
Обозначение
Численное значение

Ширина p и n регионов
Xp и Xn
2 мкм

Ширина i региона
L
1 мкм

Коэфф. диффузии для электронов
Dn
220 см2/с

Коэфф. диффузии для дырок
Dp
10.4 см2/с

Коэффициент абсорбции

104см-1

Площадь активной области
S
500-2000 мкм2

Подвижность электронов
n
420 см2/В·c

[image: image48.png]oM Ao ®

B0

ples sl

W0 200
MKM2



[image: image49.png]14

12-

0

[\

Xt

12

0.5



Подвижность дырок
p
7500 см2/В·c

[image: image50.png]15

05

5=500 mkm2

5=1000 mkm2

5=1500 mkm2
S=2000mkm2

3 2 - 0 !
1og10(F, GHz)




[image: image51.png]Pol

P-peruos

i-permon N-persox

\ w
P

Xp





На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы.

Рассматриваемый фотодиод на основе гомоперехода имеет прак-тически такой же рабочий диапазон, что и обычный фотодиод на основе гетероперехода, но обладает более высокой квантовой эффективностью, что позволяет найти данному фотодиоду широкое применение в качестве фотоприемника в ВОЛС.

Характеристики, представленные на рис.5 и 6, могут быть использованы для выбора оптимальных параметров фотодиода.

Данная модель пригодна для расчета других характеристик, а также для оптимизации этих характеристик.

Список литературы: 1. P.S. Matavulj, D.M. Gvozdic, J.B. Radunovic. The influence of nonstationary сarrier transport on the bandwidth of p-i-n photodiode // J. Of Light Techn., vol.15, No 12, Dec. 1997. pp. 2270-2277. 2. Y. Zebda, S.Abu-Helweh. Bandwidth improvement of homojunction p-i-n photodiode // IEEE J. of Quant. Electon., vol.33, No 8, Aug 1997. 
pp. 1333-1337. 3. Y. Zebda, O. Qasaimeh. Frequency and time response of p-i-n photodiode // 
J. Opt. Commun., vol.15, March 1994, pp.185-189.

Харьковский государственный

технический университет

радиоэлектроники
Поступила в редколлегию 16.06.99.











































Рис. 5 – Зависимость плотности тока        		Рис. 6 – Зависимость плотности тока


фотодиода от толщины  i-слоя                		от площади активной области





Рис 3 – Зависимость плотности тока	Рис. 4 – Зависимость плотности тока


от частоты для p-i-n фотодиодов с гетеро-	от частоты для различных размеров


и гомопереходами	активной области





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








112

ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 110

111
ISSN 0485-8972. Радиотехника. 1999. Вып. 110

[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]Pol

P-peruos

i-permon N-persox

\ w
P

Xp




[image: image55.png]15

05

5=500 mkm2

5=1000 mkm2

5=1500 mkm2
S=2000mkm2

3 2 - 0 !
1og10(F, GHz)




[image: image56.png]12

I, ma|

08

06

04

02

02

DHT goroanon

HI fotomuon

El ]
log 10, GHz)




[image: image57.png]14

12-

0

[\

Xt

12

0.5



_979542214.unknown

_979542288.unknown

_979542335.unknown

_979542369.unknown

_994663591.unknown

_999434423.unknown

_999434427.unknown

_999434291.unknown

_979542378.unknown

_979542384.unknown

_979542387.unknown

_979542373.unknown

_979542350.unknown

_979542362.unknown

_979542365.unknown

_979542353.unknown

_979542338.unknown

_979542304.unknown

_979542327.unknown

_979542332.unknown

_979542320.unknown

_979542298.unknown

_979542301.unknown

_979542295.unknown

_979542268.unknown

_979542282.unknown

_979542285.unknown

_979542279.unknown

_979542237.unknown

_979542261.unknown

_979542222.unknown

_979542181.unknown

_979542193.unknown

_979542207.unknown

_979542210.unknown

_979542200.unknown

_979542187.unknown

_979542190.unknown

_979542184.unknown

_979542132.unknown

_979542159.unknown

_979542163.unknown

_979542156.unknown

_979038360.unknown

_979542093.unknown

_979542102.unknown

_979542074.unknown

_960016702

_960016727

_958919590.doc
[image: image1.png]15

05

5=500 mkm2

5=1000 mkm2

5=1500 mkm2
S=2000mkm2

3 2 - 0 !
1og10(F, GHz)








_958934326

_955958830

